
包钢（集团）公司轨梁厂

加热炉使用天一炉料

技术协议

       需方：        包钢轨梁厂       

       供方：                         

1、总则

本技术协议所载内容为买方认为必须满足的最低要求，卖方提供的材料应满足技术先进、安全可靠、运行稳定的要求，卖方应对所供材料的技术性能向买方负责。

2、供货范围

	序号
	用途
	名称
	体积密度（g/ cm3）
	重量（吨）

	1
	固定梁、活动梁包扎、溜渣孔、活动梁孔
	天一炉料
	2.4—2.5
	


3、耐火材料主要性能指标

	项目
	单位
	参数

	使用部位
	
	固定梁、活动梁包扎、溜渣孔、活动梁孔

	工作环境状况
	
	以高焦混合煤气为燃料，工作面温度有波动，有气流冲刷。

	工作环境温度
	℃
	最高1350

	化学成分
	
	AL2O3≥65%

	最高使用温度
	℃
	1400

	体积密度
	g/c m3
	1350℃×3h， ≥2.40

	耐压强度
	MPa
	1350℃×3h， ≥60

	抗折强度
	MPa
	1350℃×3h，  ≥8

	永久线变化率
	%
	1350℃×3h， 0～+1.0


4、技术要求

4.1天一炉料要求体积与重量均满足规定，交货按重量交货，现场过磅。

4.2天一炉料包装要求包装袋内必须衬塑料薄膜，防止天一炉料因雨水浸湿而失效。

4.3产品出厂前必须进行质量检验，并提供相应的质检报告和质量保证书。

4.4在货物运抵现场后买方要对其进行抽样检验（送到有关权威机构进行检验），对检验不合格的产品（指主要指标不符合招标要求或与卖方出具的检验报告有重大偏差）买方有权要求其更换直至退货。由于质量原因造成工程延误等一切责任由卖方负责。

4.5买方要求对运抵现场的货物进行第三方检测单位进行抽检，卖方需全力配合，如抽检指标满足技术文件的要求，则检验费用由买方承担，如抽检指标不满足技术文件的要求，则检验费用由卖方承担，同时卖方负责更换所供的同一批次的所有货物，而且必须满足工期要求。

4.6在质保期内出现质量问题，卖方应按实际损坏的量无偿提供相同的材料进行修补，如果由于卖方产品的质量原因出现重大的质量问题，造成的一切损失由卖方负责。

4.7在施工期间，卖方必须派技术人员到施工现场进行全过程的技术指导和技术服务，卖方派遗到现场的技术人员要认真负责、全力督导施工单位按所供材料的技术要求精心施工。由于卖方人员的错误指导造成的施工质量问题，由卖方负责。

4.8卖方负责提供一份所供耐火材料的烘炉曲线。

4.9按照中修计划，烘炉时间为24小时。

5、售后服务

5.1及时向需方提供合同规定的全部技术资料。

5.2接到需方反映的质量问题信息后，在24小时之内做出答复或派出专业服务人员，尽快到达现场，解决现场问题。

6、其它事项

6.1交货期：指定
6.2交货地点：包钢轨梁厂施工现场。

6.3本协议书双方签字盖章后生效。

6.4本协议书系供货合同的一部分，与其具有同等的法律效力。

6.5未尽事宜双方协商解决。

需方：包钢轨梁厂                   供方：

代表签字：                         代表签字：

    年   月   日                       年   月   日

