
包钢（集团）公司轨梁厂
加热炉含锆硅酸铝纤维毡
(陶瓷纤维毡)

技术协议

需方：         包钢轨梁厂               
供方：                                  
1、总则

本技术协议所载内容为买方认为必须满足的最低要求，卖方提供的材料应满足技术先进、安全可靠、运行稳定的要求，卖方应对所供材料的技术性能向买方负责。
2、供货范围

	序号
	用途
	名称
	规格
	容重（kg/ m3）
	重量（吨）

	1
	炉墙、炉顶
	陶瓷纤维毯
	d＝30mm
	150-250
	5


3、主要性能指标

3.1陶瓷纤维毯主要性能指标
	项   目
	单  位
	参        数

	使用温度
	℃
	≥1400

	牌号
	
	HY-1400

	执行标准
	
	GB/T 3003—2006

	AL2O3
	%
	≥52

	Al2O3+SiO2
	%
	99

	Fe2O3
	%
	0.2

	体积密度
	kg/m3
	150-250

	抗推强度
	MPa
	25×25mm     ≥0.5

	导热系数
	W/(m·K)
	0.116（热面温度400℃）

	抗拉强度
	（MPa）
	≥0.03

	加热线收缩率
	%
	(1150℃x24h)<1.5


4、技术要求

4.1产品要求体积与重量均满足规定，交货按重量交货，现场过磅。
4.2产品包装要求包装袋内必须衬塑料薄膜，防止因雨水浸湿而失效。

4.3产品出厂前必须进行质量检验，并提供相应的质检报告和质量保证书。

4.4在货物运抵现场后买方要对其进行抽样检验（送到有关权威机构进行检验），对检验不合格的产品（指主要指标不符合招标要求或与卖方出具的检验报告有重大偏差）买方有权要求其更换直至退货。由于质量原因造成工程延误等一切责任由卖方负责。
4.5如果买方要求对运抵现场的货物进行抽检，卖方需全力配合，如抽检指标满足技术文件的要求，则检验费用由买方承担，如抽检指标不满足技术文件的要求，与招标文件要求的指标偏离超过3%，则检验费用由卖方承担，同时卖方负责更换所供的同一批次的所有货物，而且必须满足工期要求。

4.6在质保期内出现质量问题，卖方应按实际损坏的量无偿提供相同的材料进行修补，如果由于卖方产品的质量原因出现重大的质量问题，造成的一切损失由卖方负责。

5、售后服务

5.1及时向需方提供合同规定的全部技术资料。

5.2接到需方反映的质量问题信息后，在24小时之内做出答复或派出专业服务人员，尽快到达现场，解决现场问题。

6、其它事项
6.1交货期：2017年1月30日前

6.2交货地点：包钢轨梁厂施工现场。

6.3本协议书双方签字盖章后生效。

6.4本协议书系供货合同的一部分，与其具有同等的法律效力。

6.5未尽事宜双方协商解决。

需方：包钢轨梁厂                   供方：

代表签字：                         代表签字：

年   月   日                       年   月   日
