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一．概述
1. 包钢稀土钢板材厂两台双流板坯连铸机，浇注尺寸900-1650mm和1200-2150mm，浇注厚度230mm（预留250mm）。结晶器保护渣主要用于结晶器内的保护浇注。 
2.主要工艺参数：
浇注断面：900-1650mm，1200-2150mm；
浇注厚度： 230mm；
工作拉速：0.8-1.8m/min；
中间包容量：75t；
浇注钢种：超低碳钢、低碳钢、包晶钢、中碳钢、高碳钢、管线钢等。
二．供货范围
1.负责提供满足连铸机生产的结晶器保护渣。
连铸用保护渣包括：开浇渣、低碳钢保护渣（含超低碳钢保护渣）、中碳钢保护渣、品种钢保护渣（包晶钢保护渣、包晶合金钢保护渣、管线钢保护渣、高碳钢保护渣）等。
低碳钢：SPHC、Q195、SAE1006B-C、DC04等；
中碳钢：Q235B、Q235A、SS400B、SGC400、SGC490、SS400、Q345B等；
品种钢：A级船板钢、B级船板钢、S235J0、S235J2、D级船板钢、BT510L、BT610L、Q390C、S355MC、S355J0、X65、X70、X80、65Mn等；
2.负责结晶器保护渣使用的相关技术服务跟踪。
三．指标
水份≤0.5%；
四．使用要求
结晶器保护渣用于结晶器内钢水浇注过程中的绝热保温；隔绝空气，防止空气中的氧进入钢水发生二次氧化；吸收钢水中上浮的夹杂物；起到润滑减少拉坯阻力、改善传热等作用。保证连铸机顺行，提高铸坯表面质量。
五．包装和运输要求
1.包装：按相应的国家或行业规定标准进行包装和标识。
1吨/大袋；  大袋内装小袋，10kg/小袋；
2.运输：采用汽车运输，卖方负责将货物按相关标准安全运送到买方指定地点，运费由卖方承担。
六．其它相关要求
1.卖方提供的材料应符合国家安全、健康、环保等相关规范；
2.每批保护渣到货之后三日内，卖方必须向买方提供质保书；
3. 到货后由板材厂技术质量部进行不定期抽检，抽检项目为水分，其余部分以板材厂连铸作业部使用效果为准，检测标准执行企业相关标准；
4.卖方负责保护渣使用的有关技术支持；
5.如发生保护渣引起的生产事故，卖方如有驻包技术人员，则必须在接到买方通知后三小时内到达现场,参加事故分析会；卖方如无驻包技术人员必须在接到买方通知后三日内到达现场，卖方要在事故分析会后三个工作日内完成事故分析报告，提交板材厂设备部和连铸作业部；
七．考核
1.因卖方生产或运输等原因造成包装破损，每吨包考核1000元；
2.发现结有块、受潮、明显有异物现象的保护渣一律不予结算，情节严重的买方有权整批退货，由此造成的损失全部由卖方承担；
3.卖方所供产品经稀土钢板材厂技术质量部检测水分如不合格，每超标0.1%，考核该批货每吨50元，水分超1%则该批货不予结算，若连续三批不合格则稀土钢板材厂有权终止其供货合同；
4.由于卖方原因造成较大质量和生产事故的，所有事故损失由卖方承担，并且板材厂有权减少其供货份额或终止供货合同，由此造成的一切后果均由卖方承担；
5.因卖方供货不及时影响生产的，每出现一次，考核卖方5000元应结货款，情节严重的，板材厂有权终止其供货合同，由此造成的一切损失均由卖方承担；
6.如发生因结晶器保护渣质量问题引起的生产事故，卖方接到买方通知后，其有关人员未按指定时间到达现场的，买方将对卖方考核1000元；卖方到达现场人员不具备解决现场实际问题能力的，买方将对卖方考核1000元；
7.卖方如想终止供货合同，需提前三个月以书面形式通知板材厂设备部，待板材厂设备部批准后，方可退出；对于在合同期结束前，卖方未履行上述手续而单方面提出终止供货合同的，板材厂将扣除卖方15万元应结货款，并且板材厂根据对生产影响情况有进一步追加处罚的权利；
8.在合同期内，被板材厂终止供货合同的供货商和供货方单方面终止供货合同的供货商，今后均不得参加板材厂招标。
八．本协议买卖双方签字盖章后生效，是供货合同不可分割的组成部分。
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