	附件：

甲醇系统耐火球技术参数
	

	标段
	加入设备
	触媒名称
	数量
	技术要求
	最高含税

单价（元）
	最高含税

总价（元）

	        1


	            中温脱硫C槽


	                  耐火球


	1m3
	规格：Φ25   含铝量：≥70%       堆密度：1300Kg/m3    使用温度：360～450℃
	
	

	
	
	
	1m3
	规格：Φ50   含铝量：≥70%       堆密度：1300Kg/m3         使用温度：360～450℃
	
	

	
	转化炉
	刚玉耐火球
	3m3
	规格：Φ25   使用温度：1200～1450℃

Al2O3%>99   SiO2%≤0.2

Fe2O3%≤0.15                        

耐压强度Mpa（110℃）≥70

容重Kg/m3  3150   

烧后线变化%（1600℃×3 h）<0.1

耐火度℃>1800

荷重软化温度℃>1700
	
	

	
	
	刚玉耐火球
	6m3
	规格：Φ50   使用温度：1200～1450℃

Al2O3%>99   SiO2%≤0.2

Fe2O3%≤0.15                        

耐压强度Mpa（110℃）≥70

容重Kg/m3  3150   

烧后线变化%（1600℃×3 h）<0.1

耐火度℃>1800

荷重软化温度℃>1700
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


