[bookmark: _GoBack]铜绞线及铜排的技术文件

[bookmark: _Hlk478628597]本采购技术说明中华人民共和国国家铜绞线标准GB12970.2-92及铜排标准GB/T467-1997（标准阴极铜）制定，主要包括有关数量、主要技术参数、包装、运输、检验方法、验收规则等方面内容，具体内容如下:
1．铜绞线及铜排的用途及数量
    本说明所涉及的主要铜绞线及铜排用于包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司电解车间，具体使用数量：铜绞线2.5吨及铜排约3吨（具体数量以实际到货为准），最终具体数量依据生产情况而定。
2．铜绞线及铜排的技术参数
    (1)产品类型:铜绞线标准GB12970.2-92及铜排标准GB/T467-1997（标准阴极铜）；
(2)材质:都必须是国标T2标准;
(3)铜绞线：单丝直径0.95mm,单股是19根共37小股组成，状态：软态，必须煺火三次，计算外径33.25 mm。
（4）铜排：尺寸要求：7000mm *150mm *10mm，数量：32根，轧制产品，电阻率不大于0.017241欧姆米，标准阴极铜。
3．铜绞线及铜排的包装、运输、装卸
（1）产品采用：铜绞线：铁轴包装，每轴0.5吨；铜排简装。
（2）铜绞线及铜排以双方商定的便于装卸的方式运输为准。
（3）双方在生产、运输、使用过程中如遇特殊情况影响物料交接，需提前五天告知对方，以利于双方应对。
4．检验方法
（1）铜绞线及铜排物理分析方法按铜绞线标准GB12970.2-92及铜排GB/T467-1997标准的规定进行，分析检测单位为包头市产品检验所。
（2）铜绞线及铜排外观质量采用目测法检查。
5．验收规则
     （1）产品应由供方技术监督部门进行检验，保证质量符合本标准的规定，并填写质量证明书，交于需方。
（2）质量保证部负责验证供应商名称、数量、包装、等相关要求。
（3）由接收方质检员按照铜绞线标准GB12970.2-92及铜排标准GB/T467-1997标准的规定进行检验，如检验结果与质量证明书所载牌号不符时甲应在收到产品之日起20天内向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样应在需方由供方双方共同进行。
