技术文件
    
本采购技术说明依据公司稀土金属包装要求制定，主要包括包装袋的有关数量、主要技术参数、运输、验收规则等方面内容，具体内容如下:
1．包装袋用途及数量
    本说明所涉及的包装袋主要用于包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司包装车间，具体使用数量12000个，最终具体数量依据生产情况而定。
2．包装袋的技术参数
    (1)包装袋所用材料:软聚氯乙烯薄膜，厚度不能低于0.4mm，冬季和夏季材料要区分，冬季的材料柔软度要好；
(2)物理参数:详见附表;
[bookmark: _Hlk482002873](3)包装袋规格：内宽度800mm，内长度1100mm，重量0.6公斤以上；
（4）包装袋内部面要压花纹；
(5)按季节控制好包装袋柔软剂的添加量，不许渗透柔软剂，因包装袋的质量原因造成的损失全部由卖方承担。
3．运输、装卸
  （1）产品发运时，必须装在清扫干净的车箱内，防止雨淋，装卸时轻放轻拿，杜绝破损；
[bookmark: _GoBack]（2）双方在生产、运输、使用过程中如遇特殊情况影响货物交接，需提前七个工作日告知对方，以利于双方应对。
4．验收规则
     （1）产品应由供方技术监督部门进行检验，保证质量符合本技术标准的规定。
     （2）质量保证部负责验证数量、重量、色泽、规格、花纹等相关要求（详情见附表）。
（3）由接收方质检员按照本技术标准的规定进行检验，如检验结果与达不到要求的收到产品之日起20天内向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，按照合同法进行。
包装袋技术参数：
表-1   厚度、宽度、重量
	名称
	指   标

	
	厚  度（mm）
	内长度（mm）
	内宽度（mm）
	重量（kg）

	包装袋
	0.4
	800
	1100
	﹥0.6kg


表-2   外观
	项   目
	指    标

	色   泽
	均   匀

	花   纹
	清晰、均匀

	冷   疤
	不明显

	喷   霜
	不明显

	穿   孔
	不存在





表-3   物理力学性能
	序  号
	项  目
	指  标

	
	
	工业膜

	1
	拉伸强度/MPA
	纵向
	≥16.0

	
	
	横向
	

	2
	断裂伸长率/MPA
	纵向
	≥200

	
	
	横向
	

	3
	低温伸长率/MPA
	纵向
	≥10

	
	
	横向
	

	4
	直角撕裂强度/MPA
	纵向
	≥40

	
	
	横向
	

	5
	加热损失率%
	
	≤5.0

	6
	耐油性
	
	不破裂



