
第二章  技术文件

一、采购内容及清单

	序号
	名称
	预估数量
	拦标单价
	备注

	1
	检查井盖Φ700下沉式
	200只
	220元
	单价合同，供货期一年。采购时根据采购方实际需求量订货。投标单位应送货至甲方指定地点，且采购物品非一次性送货，需考虑分批送货运输成本


2、 下沉式井盖产品质量要求及技术标准

井盖上盆为SMC复合材料。SMC是Sheet molding compound的缩写，即片状模塑料。主要原料由GF（专用纱）、UP（不饱和树脂）、低收缩添加剂，MD（填料）及各种助剂组成。

1、SMC复合材料性能指标：

	项目名称
	单位
	指标值

	密度
	g/cm3
	1.70～1.90

	吸水性
	mg
	≤15

	模塑收缩率
	％
	≤0.05

	热变形温度（A法）
	℃ 
	≥240

	长期耐热性温度指数
	－
	≥155

	耐电弧
	S
	≥180

	冲击强度（简支梁、无缺口）
	KS/m2
	≥90

	弯曲强度
	Mpa
	≥170

	绝缘电阻常态 
	 Ω
	≥1×1013

	绝缘电阻浸水24h 
	 Ω
	≥1×1012

	介电强度（90℃变压器油 中）
	MV/m
	≥12

	耐漏电起痕指数
	V
	≥600

	阻燃性
	级
	FV0

	相对介电常数（1MHz）
	
	≤4.5

	介质损耗因数（1MHz）
	
	≤0.015


3、 下沉式井盖制作图

1、下沉式井盖俯视图
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2、下沉式井盖仰视图
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3、下沉式井盖侧视图
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4、井座俯视图
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5、井座侧视图
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