采购内容及技术要求
1、 采购内容： 
	序号
	采购内容
	数量（米）
	备注

	1
	160 PE管
	约1000
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


*单价合同，供货期一年。采购时根据采购方实际需求量发货。投标单位应送货至采购单位指定地点，且采购物品非一次性送货，需考虑分批送货运输成本。

二、技术要求：

1.技术要求表
	PE电缆护套管材技术要求

	序号
	指标名称
	单位
	技术指标要求
	执行标准
	备注

	1
	管材外径
	mm
	160
	GB/T8806-1988
	

	2
	管材壁厚
	mm
	8.5
	GB/T8806-1988
	

	3
	管材壁厚公差
	mm
	1.3
	GB/T8806-1998
	

	4
	管材材料
	
	管道级PE100
	GB/T13663-2000
	

	5
	材料密度
	g/cm3
	≥0.94
	GB/T1033-1986
	

	6
	抗垃屈服应力
	Mpa
	≥250
	GB/T8804.2-1988
	

	7
	断裂伸长率
	%
	≥450
	GB/T8804.2-1988
	

	8
	纵向尺寸收缩率
	%
	≤3.0
	GB/T6671.2-1986
	

	9
	环刚度
	KN/m2
	≥8.0
	GB/T9674
	


2.外观质量：
[image: image2.jpg]


[image: image1.jpg]


 
