ARC高含量陶瓷涂层技术要求

一、概述

我公司各选矿、运输矿浆系统24小时连续不断的进行生产作业，ARC高含量陶瓷涂层是保障我公司选矿设备修复及连续运行的重要材料，为满足生产指标需求，特就招标的ARC高含量耐磨陶瓷涂层，应满足以下要求：

1、投标人（乙方）具有近三年类似项目业绩（需提供合同或中标通知书）。

2、投标人提供的ARC高含量耐磨陶瓷涂层必须符合技术要求，如若投标人所提供的耐磨涂层无法满足招标人（甲方）要求，投标人将对此负全部责任。本技术要求经双方签字认可后作为订货合同的附件，与合同正文具同等效力。

3、投标人应具备本次招标ARC高含量耐磨陶瓷涂层的技术要求及施工资质的能力，并确保能够及时完成现场施工要求，招标人保留对技术要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，具体项目与条件由双方共同商定。

4、投标人如对本技术要求有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标人同意后，可对有关条文进行修改。投标人提供的产品应完全满足本技术要求的要求。

5、投标人在投标前需进行现场勘查，了解设备性能和技术要求，确认具备完成投标项目的能力。

二、技术要求：

产品名称：ARC快干型高含量陶瓷涂层

规格：ARC5  6KG/组

单位：组

技术标准及产地：

ARC高含量陶瓷涂层的原产地为：USA CHESTERTON

“ARC快干型高含量陶瓷涂层” 技术标准参数如下：

固化时间：  （330C）       15分钟

固化后密度                 2.2g/cc

抗压强度   （ASTM D695)    650kg/cm2

抗弯强度   （ASTM D790)    250kg/cm2

耐冲击强度 （ASTM D2794)   6.6 nt m

邵氏硬度   （ASTM D2240)   89

适用温度                   600C（湿温）

2050C（干温）

三、采购数量：6组 X 6KG/组。

四、乙方须配合甲方进行现场样品检测试验（固化时间及抗冲击强度测试），并委托第三方检测相关技术参数；相关费用由中标方承担；如不合格，终止采购。

五、售后服务要求：

24小时内电话响应并到现场，具备售后施工服务资质（包钢集团公司安环部的安全施工许可证）和能力，负责协助现场施工，保证施工时间和施工质量。

六、ARC高含量耐磨陶瓷涂层修复件，保证使用周期寿命达一个检修周期以上，使用周期在一个检修周期以下不予办理结算，以中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀选厂机能部提供的修复使用报告为依据。

七、投标人因维修质量、周期、售后服务等导致招标人生产停滞或产品不合格，按实际损失由投标人向招标人进行全额赔偿，以中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀选厂生产部提供生产损失报告为依据。

八、未尽事宜，双方协商解决。