采购内容及技术要求
1、 采购内容： 
	序号
	名称
	规格型号
	数量（套）
	备注

	1
	铸铁检查井盖
	Φ700（圆井重型）
	约200 
	1.投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。

2.含井盖、井座（井圈）。


二、技术要求：
检查井盖产品质量要求及技术标准必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

CJ/T3012-1993 《铸铁检查井盖》

GB/T23858-2009 《检查井盖》

以及其他国家现行等相关标准。

1．材质：为球墨铸铁，满足QT500-7的要求。

2．尺寸：Φ700（圆井），符合国家相关标准。

3．具有防盗功能等，不出现噪音扰民。

4．井座试验荷载承受能力应不小于400kN,并符合 CJ/T3012-1993 《铸铁检查井盖》中规定的重型检查井盖的各项检验试验要求。

5．井盖+井座（井圈）的重量为74kg(公斤)，公差为±3kg(公斤)。

6．质保30年以上。

7．要求加工工艺为机械造型工艺，表面光洁，无粗糙。

8．报价中应含有中标后由业主随机抽检一次的检测费用，所检测的指标必须符合CJ/T3012-1993 《铸铁检查井盖》中的规定的重型检[image: image1.jpg]TATAYAYAYAYAY Y,
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查井盖的各项检验试验要求，以及本招标文件中所列指标的要求。
三、检查井盖及井圈Φ700（圆井）重型图纸（尺寸长度单位：mm）
井盖上须含有“常州城市照明”、“报修热线88107228”等字样。三、其他说明
1．成交后签订单价合同，实际供货根据采购方实际需求量供货，投标单位需充分考虑分批送货的成本。

2．成交供应商须提供质保函，承诺30年内不出现质量问题，造成安全隐患。否则由厂家承担一切经济损失。

3．成交供应商须提供生产厂商的原厂证明。
