包钢采购中心滤布采购项目网上询价报价明细表

附件1：

报价清单（须在开始询价报价前作为报价附件上传）：

| 品名 | 规格型号 |  | 技术标准与要求 | 材质 | 计量单位 | 数量 |  | 期限 | 单价/ （元/条） | 总价/ （不含税包到承兑 元） | 交货日期 |  | 交货地点 | 使用单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤布 | 3.3*46.9m |  | PET（聚酯，改良型含贴氟龙） | PET | 条 | 2 |  | 合同签订之日起至2017年12月31日（按买方通知送货） |  |  | 合同签订之日起至2017年12月31日（按买方通知送货） |  | 包钢厂区 | 稀土钢炼铁厂 | 不含税包到承兑价 |
| 附件2： 烧结脱硫滤布技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  | DZ-PET-30 |  |  |  |  |
| 材质 |  |  |  |  | PET（聚酯，改良型含贴氟龙） |  |  |  |  |
| 结构 |  |  |  |  | 织网，1 1/2一层（一层半） |  |  |  |  |
| 规格 |  |  |  |  | 3.3*46.9m |  |  |  |  |
| 定型 |  |  |  |  | 热定型 |  |  |  |  |
| 重量 |  |  |  |  | 1310g、m2 |  |  |  |  |
| 厚度 |  |  |  |  | 1.8mm |  |  |  |  |
| 透气率（在200Pa下） |  |  |  |  | 9m3/m2 min、90L/dm2 min |  |  |  |  |
| 经线 |  |  |  |  | 单丝0.5mm |  |  |  |  |
| 经线密度 |  |  |  |  | 280.0根/10cm |  |  |  |  |
| 纬线 |  |  |  |  | 单丝0.5mm和细沙（短纤纱）150tex |  |  |  |  |
| 纬线密度 |  |  |  |  | 206.0根/10cm |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵向抗拉强度 |  |  |  |  | 255kn/m |  |  |  |  |
| 横向抗拉强度 |  |  |  |  | 150kn/m |  |  |  |  |
| 轴向线 |  |  |  |  | 单丝0.5mm |  |  |  |  |
| 轴向线密度 |  |  |  |  | 280.0根/10cm |  |  |  |  |
| 圆周线 |  |  |  |  | 单丝0.5mm和细沙（短纤纱）150tex |  |  |  |  |
| 圆周线密度 |  |  |  |  | 206.0根/10cm |  |  |  |  |
| 开放面积 |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  |
| 断裂时的伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵向 |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |
| 横向 |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  |
| 加载时的伸长率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10千牛顿/米 |  |  |  |  | 1.10% |  |  |  |  |
| 20千牛顿/米 |  |  |  |  | 1.60% |  |  |  |  |
| 50千牛顿/米 |  |  |  |  | 3.90% |  |  |  |  |
| 孔隙面积 |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |
| 网孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵向 |  |  |  |  | 0.01mm |  |  |  |  |
| 横向 |  |  |  |  | 0.14mm |  |  |  |  |
| 要求 |  |  |  |  | 接头加盖布 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  | 配有安装包 |  |  |  |  |