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投标人名称：                      项目编号：                            
	品名
	数量
	技术参数
	含税投标报价总价（元）
	交货时间

	金属铜
	1.5吨
	1．成分含量：Cu≥99.90%、As≤0.0015%、Bi≤0.0005%、Pb≤0.002%、C≤0.05%、Ag≤0.025%、Fe≤0.0025%、S≤0.003%、P≤0.001%、Ni≤0.002%；2.外观呈方形板状，每块0.20-1kg，铜为紫铜，呈紫红色，表面洁净无油污、杂质。
	
	合同签订之日起一周内到货


法定代表人或其委托代理人签字/盖章：             

