北京嘉士威6#液力传动油参数见附表：

运输部机车所用液力传动油为北京嘉士威6#液力传动油，其主要参数为：
附表一：
	序号
	项目
	指标
	试验方法

	1
	运动粘度（100℃）mm2/s
	5～7
	GB/T 265

	2
	开口闪点℃
	200～240
	GB/T 3536

	3
	倾点℃
	不高于-35
	GB/T 3535

	4
	凝点℃
	-50
	GB/T3535

	5
	外观
	红色透明
	目测

	6
	微量水分mg/Kg
	16～18
	GB/T7600

	7
	铜片腐蚀（100℃,3h）
	不大于1
	GB/T5096

	8
	NAS污染等级
	12级
	激光颗粒计数法

	9
	酸值mgKOH/g
	0.12～0.14
	


