[bookmark: _GoBack]新高温钼棒技术文件
    
[bookmark: _Hlk478628597]本以旧换新技术说明中华人民共和国国家标准GB/T 17792-1999制定，主要包括新高温钼棒的有关数量、主要技术参数、包装、标志、运输、检验方法、检验规则等方面内容，具体内容如下:
1．新高温钼棒用途及数量
    本说明所涉及的新高温钼棒主要用于包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司电解车间，具体数量根据旧钼棒实际重量而定（旧钼棒约1000kg）。
2．新高温钼棒的技术参数
    (1)产品类型:新高温钼棒（旋锻）MoLa类；
(2)外观:①包装箱：整洁，无破损。②新高温钼棒：无裂纹、分层和毛刺；
[bookmark: _Hlk495583444][bookmark: _Hlk495591560]（3）新高温钼棒规格：Φ18X1300；直径误差：Φ18±1；长度误差；1300+5
(4)新高温钼棒密度不小于10.10g/cm3；
（5）新高温钼棒化学成分应符合表—1要求。
3．新高温钼棒的标志、包装、运输和贮存
（1）每批新高温钼棒附有标志，并注明： 材料名称牌号、生产批号、规格、重量、生产日期、检验部门印记和制造厂名称。
（2）新高温钼棒包装后装人垫有防潮湿的木箱内，并放置硅胶袋吸潮，箱上应标出“勿抛掷”、 “防潮湿”等字样。
（3）新高温钼棒在运输过程中应防止酸碱侵蚀和雨雪淋袭。
（4）新高温钼棒应贮存在干燥的、不含酸碱性有害气体的房间内。
4．检验方法
（1）新高温钼棒规格用游标卡尺和米尺检验；
（2）新高温钼棒裂纹用探伤仪检测；
（3）化学成分按GB 4325.1～4325.28规定进行分析。
5.检验规则
   （1）新高温钼棒必须经供方质量检验部门进行检验（规格、裂纹和化学成分），保证产品符合标准要求，并填写质量合格证书。
   （2）需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与合格证上所标牌号及技术指标不符合时，在收到产品之日起三个月内向供方提出，双方共同鉴定，如不合格则为不合格。
   （3）化学成分试样从每一批中任取一根，截取适量长度，进行分析，应符合表—1要求，发现不合格则加倍取样，仍不合格，则该批为不合格品。
表—1
	牌号
	化学成分（质量分数）/%

	
	主元素
	其它元素（不大于）

	MoLa
	Mo
	La2O3
	Al
	Ca
	Fe
	Mg
	Ni
	Si
	C
	N

	
	余量
	0.100～0.500
	0.002
	0.002
	0.006
	0.002
	0.003
	0.003
	0.020
	0.005



