新钨阴极技术文件
    
[bookmark: _Hlk478628597]本以旧换新技术说明中华人民共和国国家标准GB 4187-84制定，主要包括新新钨阴极棒的有关数量、主要技术参数、包装、标识、标签、运输、检验方法、验收规则等方面内容，具体内容如下:
[bookmark: _GoBack]1．新钨阴极棒用途及数量
    本说明所涉及的新钨阴极棒主要用于包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司电解车间，具体数量以实际废钨棒重量而定。
2．新钨阴极棒的技术参数
[bookmark: _Hlk478722947][bookmark: _Hlk495497554]    (1)产品类型: 新钨阴极棒（锻造）国标GB 4187-84中W1电极用品；
(2)外观:①包装箱：整洁，无破损。②新钨阴极棒：无裂纹、分层和毛刺；
[bookmark: _Hlk495583444]（3）新钨阴极棒规格：Φ85X750；直径误差：Φ85+2（圆度要正圆）；长度误差：750+8。
(4)新钨阴极棒密度不小于18.80g/cm3；
（5）新钨阴极棒化学成分应符合国标GB 4187-84中牌号W1中技术要求（详见表—1）。
3．新钨阴极棒的标志、包装、运输和贮存
（1）每根新钨阴极棒附有标志，并注明： 材料名称牌号、生产批号、规格、重量、生产日期、检验部门印记和制造厂名称。
（2）新钨阴极棒包装后装人垫有防潮湿的木箱内，并放置硅胶袋吸潮，箱上应标出“勿抛掷”、 “防潮湿”等字样。
（3）新钨阴极棒在运输过程中应防止酸碱侵蚀和雨雪淋袭。
（4）新钨阴极棒应贮存在干燥的、不含酸碱性有害气体的房间内。
4．检验方法
（1）新钨阴极棒规格用卷尺检验；
（2）新钨阴极棒裂纹用探伤仪检测；
（3）化学成分按GB 4324.1～4324.30-84《钨化学分析方法》进行分析。
5.检验规则
   （1）新钨阴极棒必须经供方质量检验部门进行检验（规格、裂纹和化学成分），保证产品符合标准要求，并填写质量合格证书。
   （2）需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与合格证上所标牌号及技术指标不符合时，在收到产品之日起三个月内向供方提出，双方共同鉴定，如不合格则为不合格。
   （3）化学成分试样从每一批中任取一根，截取适量长度，进行分析，应符合表—1要求，发现不合格则加倍取样，仍不合格，则该批为不合格品。
表—1
	牌号
	化学成分（质量分数）/%

	
	钨含量不低于%
	其它元素总和不大于0.05%
	每种元素含量不大于%

	W1
	99.95
	0.05
	0.01



