包钢稀土钢板材厂

冷轧磨辊间SARCLAD毛化床专用300目石墨采购

技

术

协

议

买方：包钢稀土钢板材厂

卖方：

制造方：

2018 年    月    日

目   录

1、概述	1

2、技术性能描述及技术参数	2

3、包装及运输	2

4、赔偿	2

5、对卖方及制造厂家的要求	2

6.技术协议签字与生效	3

SARCLAD毛化床专用300目石墨技术协议

1、概述

本技术协议适用于包钢稀土钢板材厂冷轧磨辊间SARCLAD毛化床所用石墨。

本技术协议规定了采购石墨的技术要求、包装要求等。此次石墨计划如下表所示：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 需求量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SARCLAD毛化床专用300目石墨 | GGR-1350-51-004 | 高纯度合成石墨 | Kg | 1280 |

稀土钢板材厂冷轧作业部毛化床担负着整个冷轧5条生产线的轧辊毛化任务，其工作状态直接关系到冷轧5条生产线的生产顺行和质量指标。

SARCLAD毛化床所用石墨为电火花毛化必须的生产消耗材料，其品质的好坏直接影响到毛化表面质量是否合格、毛化能否达到目标粗糙度以及毛化床的使用安全。

现场曾使用过国产石墨粉并造成以下问题：

- 毛化床过滤系统频繁堵塞造成毛化床频繁停产。

- 电极、电极臂烧损。

- 毛化轧辊粗糙度不均、毛化无法达到目标粗糙度。

为保证毛化床安全、稳定运行并达到所需技术要求，制定本技术协议。

2、技术性能描述及技术参数

2.1产品描述：高纯度合成石墨粉、粒度分布通过筛网控制。

2.2产品编号：GGR-1350-51-004

2.3成份分析：杂质含量＜1%

通过150目筛网残留量为0。

通过300目筛网残留量＜5%。

2.4使用要求：在EDM130电火花毛化油中混合相溶均匀，安全使用。保证毛化床纯工作时间使用50小时毛化液系统不堵塞。

3、包装及运输

3.1包装规格：包装规格以每8KG为1袋。

3.2运输：卖方需将货物安全送到买方指定地点。

4、赔偿

如因石墨质量问题造成的毛化床毛化油系统堵塞或其它问题，造成的损失由卖方承担。

5、对卖方及制造厂家的要求

5.1制造厂家为英国Sarclad公司或具有英国Sarclad公司的产品质量证明书并提供相应原产地证明，并在投标前向买方提供相关文件。

5.2卖方需具备合格制造厂家（上述达到要求的制造厂家）授权认证。

6.技术协议签字与生效

6.1本协议中如有未尽事宜，双方本着友好共同协商解决。

6.2本协议中涉及到的内容，卖方不得有侵犯他人知识产权行为，如发生侵犯他人知识产权行为由卖方承担全部责任。

6.3本技术协议三方签字盖章后生效，是合同不可分割的重要组成部分；本技术协议共4份，买方执2份，卖方和制造方各执1份。

买方：包钢稀土钢板材厂    （盖章）             冷轧作业部

授权代表：

日期： 2018年    月    日

卖方：                   （盖章）

授权代表：

日期： 2018年    月    日

制造方：

授权代表：                （盖章）

日期： 2018年    月    日

冷轧作业部

2018年 月 日