钢管公司钢管防锈涂料技术要求
钢管防锈涂料要求无刺激性气味，使用时钢管表面无明显油污、污染物，可直接喷涂、刷涂，尽量减少稀释剂的添加。要求在使用过程中喷涂厚度均匀、无气泡、无流挂且附着力强。涂刷工具易清洗。其它要求如下：
涂膜颜色：						  透明（或半透明）
粘度（涂4#杯 25℃）： 	  	  50～80秒
干燥时间：
表干            	     ＜15分
实干   					  ＜10小时
一次喷涂干膜厚度：			  ＞25微米
露天条件防锈能力：			  ＞12个月
盐雾时间：               ＞168小时（25微米）
耐热寒性（±50℃）：       各1小时  不龟裂
挥发性有机化合物（VOCs）：   ＜80g/L
固含量：                     ＞30%
钢管防锈涂料需每批次检验确定各项指标合格并附检验报告，生产供应商要有合格的质量体系认证、环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证。能提供准确并详实的产品使用说明（TDS）和安全技术说明（MSDS）。
产品包装要求：供应商供应产品需按照钢管公司生产使用要求进行包装并且包装物由供应商回收再利用（不可用于其他产品包装）。包装物上应印有明显产品标识，包括生产厂家、生产日期、有效期、产品名称、产品型号、包装量（净重）等。
[bookmark: _GoBack]回收钢管防锈涂料的再利用：供货商应具备能够回收并调整涂料配比的技术能力，现场生产过程中回收下来的液态钢管防锈涂料，由供货商负责进行重新调整涂料配比，返还生产现场再利用。返还比例根据实际试做结果进行确定，双方认可后签订返还协议，且返还量不给予结算。
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