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附图:

1、义乌市大陈镇国贸大道（塘坞段）马王岭拓宽交通隐患处治工程弃渣计算图 1：500

附件：

样品分析检测报告

1  前言
1.1  目的任务
义乌市大陈镇国贸大道（塘坞段）马王岭拓宽交通隐患处治工程弃渣，因国贸大道（塘坞段）马王岭拓宽交通隐患处治开挖所产生，目前堆弃于大陈镇红旗村龙山景区对面的临时堆场内。为了有效管理并合理开发利用矿产资源，义乌市大陈镇人民政府特委托我单位(浙江地勘矿业技术有限公司)对该区域内的矿产资源量进行估算，并提交资源量估算报告。

估算情况如下：

业主委托估算范围：堆弃于大陈镇红旗村龙山景区对面临时堆场内的工程弃渣，估算面积1408.4㎡。

（2）堆渣区岩石结构、松散系数等资料结合我单位现场实际踏勘结果。

（3）在充分收集整理以往地质资料的前提下，通过地形地质测量、室内资料综合整理及报告编写，估算委托范围内普通建筑用石料矿资源量。

（4）任务及具体要求： 

1>、通过现场调查及计算估算其资源量。
2>、通过采样测试，对普通建筑用石矿质量进行评价；

（6）工作技术要求参照标准为中华人民共和国地质矿产行业标准，主要有：

①《建筑用砂》GB/T 14684—2011；

②《固体矿产地质勘查规范总则》GB/T13908—2002；

③《固体矿产资源/储量分类》GB/T17766—2020。

④《浙江省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》浙土资办【2010】85号
（7）估算区范围由业主划定，按照现状堆积的矿石为估算周界。
1.2  交通位置

堆渣区位于义乌市大陈镇红旗村，位于G351国道北侧，紧邻龙山景区，交通便利，其交通位置图如下图1-1所示。
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图1-1 工程区交通位置示意图

1.3  本次工作情况

我单位（浙江地勘矿业技术有限公司）在接受业主委托工作任务后，于2021年10月8日组建项目组，进驻现场按要求开展各项工作。在收集前人资料基础上，并进行了初步分析研究，先后对场区进行了实地测量，于2021年10月8日结束全部外业工作。按照相关技术标准及规范要求，在委托的估算范围内的现状共采集矿石样3件。
通过现场调查基本查明了岩石的地层岩性等特征。

本项目工作完成主要实物工作量详见表1-2。

表1-2                         完成实物工作量一览表　  　　  　　　      

	工作内容
	计量单位
	工程量

	1：500方格网测量
	km2
	0.04

	地质观察点
	点
	4

	样品分析测试
	件
	3


2  场区地质情况简述

2.1、以往地质工作

区内地质工作程度低，区域基础性地质工作有上世纪六十年代中期浙江省区域地质调查大队开展的1∶20万《金华幅》区调，1997年开展的1∶5万《苏溪镇幅》区调，区块一带以往地质工作主要为小比例尺区域性地质工作，工作程度较低。

本次工作收集的资料主要有：

（1）《1∶5万苏溪幅区域地质报告》（省区调大队）；

（2）《义乌市城市地质调查报告》（浙江省第三地质大队，2006年8月）。

2.2 气象、水文

工程区地处亚热带季风气候区，受地形影响又具有明显的盆地气候特点，区内四季分明，光照充足，空气湿润，雨量充沛。多年平均气温17.1℃，年平均最高气温为22.9℃，年平均最低气温为13.2℃；7月份气温最高，极端最高气温40.9℃（1966年8月6日）；1月份气温最低，极端最低气温为－10.7℃（1977年1月6日），相对湿度82~93%。

工程区雨水充沛，但降雨量变幅较大，时空分布不均。区内多年平均降雨量为1403.1mm，最大年降水量1848.1mm，最少年降水量861.8mm。降水平均日数152天，最多年175天，最少年120天。降水日数3月最多，12月最少，最多月降水日数达25天，最长连续降水日20天，最长连续无水日数43天。降水量随季节分布不均，最大月降雨量为570.3mm（1973年5月），最少0mm。3-4月（春雨期）占年降水量的22%；5—6月（梅雨期）占年降水量的30—31%；7—8月（干旱期）占年降水量的17—18%；9—11月（秋雨期）占年降水量的16%；12—2月（冬雨期）占年降水量的22%。

暴雨是诱发地质灾害的重要因素之一。评估区暴雨日数年平均为3.4.天，最多年达7天，最少年0天。暴雨主要出现在4—9月，其中6月占全年暴雨日数的35%，仅1月份尚未出现暴雨。100mm以上的暴雨主要出现在5—7月，150mm以上的暴雨主要出现在6月。

场区属于钱塘江流域，场地区域见有池塘及小型山间系沟等地表水系发育，溪沟及水塘皆为小型。

2.3地形地貌及环境条件

场地地貌类型主要为侵蚀剥蚀丘陵地貌区及山前坡洪积斜地。区内侵蚀剥蚀丘陵区山体总体地势总体呈北高南低走势，山体自然斜坡坡度一般在15~35°不等，局部大于35°，以构造侵蚀、风化剥蚀为主。区内各丘陵山体自然斜坡坡度起伏较小，自然山体山脊线相对多较平缓且圆滑。

2.4 堆渣区岩石地质特征

根据本次对开挖现场调查及查阅区域地质资料得知：区内主要岩石岩性为侏罗系下统大爽组（J3d2）岩性主要为：青灰色、灰褐色角砾凝灰岩，凝灰结构，块状~整体块状构造，岩石表层风化较强烈，岩质较坚硬。角砾主要由长石、石英晶屑、火山角砾、凝灰质等组成，其工程地质性质较好。
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图2-1    区域地质图（红旗村附近）
3 资源量估算

3.1 估算依据

（1）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

（2）《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)；

（3）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18413-2009）；

（4）《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2007）；

（5）《数字地形图系列和基本要求》（GB/T 18315-2001）； 

（6）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

（7）《建筑用砂》GB/T 14684—2011；

（8）《固体矿产地质勘查规范总则》GB/T13908—2002；

（9）《固体矿产资源/储量分类》GB/T17766—2020。

（10）《浙江省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》浙土资办【2010】85号
（11）义乌市大陈镇国贸大道（塘坞段）马王岭拓宽交通隐患处治工程弃渣实测矿石分布图

3.2 采样、化验、测试工作及其质量评述

3.2.1 采样及质量评述

（1）天然抗压强度分析样品的采取和规格

采样过程中严格遵照相关技术标准及规范要求，按测试类型、矿石类型分别采取。本次采样主要采集天然抗压强度样，主要来自于估算区范围内堆积的矿石，按类型分别采取代表性样品，场区范围内基本分布均匀，有一定的代表性。

[image: image1.png]


[image: image4.jpg]


 照片1  弃渣现状                         照片2  弃渣现状                     
3.2.2 样品测试工作及质量评述

（1）样品数量
估算区采集岩矿石抗压强度样3件。
（2）样品的分析测试
样品的分析测试由我单位采集样品并送至“浙江金华金地地矿检测试验所”进行分析测试，其具有专业资质，分析测试成果正确可靠。岩石抗压强度分析样品检测报告批号为：（21）化-212，样品分析编号分别为21-化-212-1~21-化-212-3，抗压强度检测结果见下表

	分析编号
	样品编号
	抗压强度（N/㎜2）
	小体重（g/cm3）

	21-化-212-1
	DCHQ-1
	49.4
	2.72

	21-化-212-2
	DCHQ-2
	44.7
	2.62

	21-化-212-3
	DCHQ-3
	44.0
	2.75

	由表可知，岩石平均抗压强度46.0MPa,平均小体重2.70g/cm3
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照片3    岩样
（3）图件编制

编制采用AutoCAD软件成图和量测，数据准确可靠，图件精度高。
3.3 工业指标

依据委托方下达的“义乌市大陈镇国贸大道（塘坞段）马王岭拓宽交通隐患处治工程弃渣资源量估算”要求：

1、岩石抗压强度≥45Mpa为普通建筑石料矿（混凝土用碎石、机制砂）；＜45Mpa可作为宕碴。其它指标不作要求；

2、估算区范围：面积1408.4㎡；周界以现状堆渣为界，以测绘基准日为计算基准日。
3.4  堆渣区组成成分及矿石质量

（一）组成成分

弃渣区物质成分主要来源于交通安全隐患处治开挖产生的块石、残坡积土及少量碎块石等。据现场调查残坡积土方量占总方量的10%。
（二）矿石抗压强度

据现场采集的3件岩样，单轴天然抗压强度值为46.0Mpa，就抗压强度而言，满足普通建筑石料矿（混凝土用碎石、机制砂）质量要求。
3.5 堆渣量估算方法

估算范围、标高等由业主划定并提供委托书。

本次计算采用南方CASS软件9.1版本，采用方格网法土石方进行计算，平面坐标采用2000国家大地坐标系，1985国家高程；海星达(irtk2)GPS卫星地面定位测量，方格网宽度5.0米，测量面积1408.4㎡，成图比例1:500。
3.6堆渣量估算结果

经计算，弃渣区总方量1815.6m³（虚方），其中残坡积土方量按10%考虑为181.6m³，则块石方量为1634m³（虚方）。实方体积按0.8系数考虑，弃渣区块石（凝灰岩）方量为1307.2m³（实方）。
4、结论
区内弃渣总方量1815.6m³（虚方），残坡积土方量181.6m³作为剥离物予以剔除，实际可作为普通建筑石料矿（混凝土用碎石、机制砂）用的凝灰岩矿方量为1307.2m³，岩石小体重按2.70g/cm3计，折合3529.4吨。
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