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自用说明
1  前言
1.1  目的任务
义乌市大陈镇金甬铁路工程性弃渣（团结段）位于浙江省义乌市大陈镇团结村附近。弃渣点石料主要来源为新建金华至宁波铁路90路基（起迄里程：DK178+835.00~DK179+511.75）开挖产生。为了有效管理并合理开发利用矿产资源，义乌市大陈镇人民政府特委托我单位(浙江地勘矿业技术有限公司)对该区域内的矿产资源量进行估算，并提交资源量估算报告。

估算情况如下：

业主委托估算开挖量范围：依据金甬铁路二工区提供的《新建铁路金华至宁波铁路（90路基）工程量统计表》中的土石方开挖量计算表。
（2）岩石结构等资料，通过分析《90路基工点工程地质条件说明表》，结合我单位现场实际踏勘结果。

（3）在充分收集整理以往地质资料的前提下，通过地形地质测量、室内资料综合整理及报告编写，估算委托范围内普通建筑用石料矿资源量。

（4）任务及具体要求： 

1>、通过现场调查、计算，估算其资源量；
2>、通过采样测试，对矿产品质量进行评价。
（5）工作技术要求参照标准为中华人民共和国地质矿产行业标准，主要有：

①《建筑用砂》GB/T 14684—2011；

②《固体矿产地质勘查规范总则》GB/T13908—2002；

③《固体矿产资源/储量分类》GB/T17766—2020。

④《浙江省普通建筑石料矿产勘查技术要求》
1.2  交通位置

大陈镇金甬铁路工程性弃渣（团结段）位于浙江省义乌市大陈镇团结村附近山坳处，目前已由金甬铁路施工单位修筑运输便道至弃渣点，交通较为便利。
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图1-1交通位置图
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照片1-1弃渣点现状
1.3  本次工作情况

我单位（浙江地勘矿业技术有限公司）在接受业主委托工作任务后，于2021年8月15日组建项目组，进驻现场按要求开展各项工作。在收集前人资料基础上，并进行了初步分析研究，先后对场区进行了实地踏勘、采样，于2021年8月15日结束全部外业工作。按照相关技术标准及规范要求，在委托的估算范围内的弃渣现场共采集矿石样5件。
本项目工作完成主要实物工作量详见表1-2。

表1-2                         完成实物工作量一览表　  　　  　　　      

	工作内容
	计量单位
	工程量

	地质观察点
	点
	12

	样品分析测试
	件
	5


2  场区地质情况简述

2.1、以往地质工作

区内地质工作程度低，区域基础性地质工作有上世纪六十年代中期浙江省区域地质调查大队开展的1∶20万《金华幅》区调，1997年开展的1∶5万《苏溪镇幅》区调，区块一带以往地质工作主要为小比例尺区域性地质工作，工作程度较低。

本次工作收集的资料主要有：

（1）《1∶5万苏溪幅区域地质报告》（省区调大队）；

（2）《义乌市城市地质调查报告》（浙江省第三地质大队2006年8月）。

（3）《新建铁路金华至宁波铁路（90路基）工程量统计表》（金甬铁路二工区2021年08月）

（4）《90路基（DK178+835.00~DK179+511.75）工地工程地质说明表》（中铁第四勘察设计研究院集团有限公司2017年11月）
2.2 气象、水文

弃渣点属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，降水主要集中在 2～9 月间。初春3～4 月，由于南下的西北风减退和东南季风的增强，冷暖空气交汇，形成“绵绵春雨”。5～7 月上旬，副热带高压逐渐加强与北方冷空气交汇，峰面在此徘徊，降雨强度和总量均较大，极易造成本流域的洪峰。7 月中旬至 9 月，受太平洋副热带高压控制，盛行雷降雨，受台风影响，形成大面积降水，且强度大，历时短，易造成大洪峰。10～11 月，天气晴朗少雨，冬季 12 月至次年 2 月，受冷空气影响，天气以晴为主，时有雨雪出现。据当地台站实测，多年平均气温为 17.3℃，极端最高气温 41.2℃，极端最低气温-9.6℃，多年平均降雨量 1400 毫米，年内分配为：春季 38.7％；夏季 24％；秋季 21.3％；冬季16％。4～9月份为汛期，10月至次年 3 月为枯水期。

2.3地形地貌及环境条件

区内地貌属丘陵区，见丘间谷地。丘陵区地势较陡，流水侵蚀切割剧烈，地形起伏较大，自然坡度约 20°～25°，局部 30°～40°，植被发育，主要为松树林、杉木、毛竹及灌木丛，山坡局部可见基岩出露。

2.4  90路基地层岩性
根据本次现场调查及查阅《90路基工点工程地质条件说明表》得知：场地内及出露的地层岩性主要为第四系残坡积 Qel+dl，含砾粉质黏土，黄褐色，硬塑，以粘性土及角砾为主，厚度约 0.7~3.0m；下伏基岩为侏罗系上统黄尖组b段（J3hb）凝灰岩及侏罗系上统黄尖组a段（J3ha）凝灰岩，全~弱风化。

侏罗系上统黄尖组b段（J3hb）凝灰岩:全风化凝灰岩呈褐黄色、灰黄色，原岩结构风化剧烈，岩芯呈砂土状，含强风化碎块及角砾，钻孔揭示厚度约 3.6m；强风化凝灰岩呈紫褐色、灰色、青灰色，凝灰结构，块状构造，岩石风化较强，原岩矿物大部分已风化，岩芯呈、碎块状及块状，钻孔揭示厚度约 1.0~7.10m；弱风化凝灰岩呈灰色、青灰色、局部夹褐红色，凝灰结构，块状构造，原岩结构清晰，岩石较破碎，岩芯呈短柱状夹碎块状，该层未揭穿，钻孔揭示层厚约 3.8-38.0m。

侏罗系上统黄尖组a段（J3ha）凝灰岩：全风化凝灰岩呈褐黄色，原岩结构风化剧烈，岩芯呈砂土状或粉质粘土状，局部含强风化碎块及角砾，钻孔揭示厚度约 3.6-9.3m；强风化凝灰岩呈青灰色、灰黄色，凝灰结构，块状构造，原岩结构较清晰，岩体破碎，岩芯以呈块状及碎块状，钻孔揭示厚度约 3.4-21.0m；a 弱风化凝灰岩呈灰色、青灰色，凝灰结构，块状构造，原岩结构清晰，岩石坚硬，节理裂隙较发育，岩芯较完整，岩芯多呈柱状，该层未揭穿，钻孔揭示层厚约 7.38-25.56m。
[image: image3.png]Kie!
ok 32 HE




图2-1    区域地质图1:20万
2.岩石评价和分级

查阅分析《90路基工点工程地质条件说明表》数据资料整理后，岩石风化程度及岩土等级详见表2-1： 

表2-1      岩石风化程度及岩土等级
	岩性
	风化类型
	岩土施工等级

	Qel+dl含砾粉质黏土
	
	Ⅲ

	J3hb凝灰岩
	全风化
	Ⅲ

	
	强风化
	Ⅳ

	
	弱风化
	Ⅴ

	J3ha 凝灰岩
	全风化
	Ⅲ

	
	强风化
	Ⅳ

	
	弱风化
	Ⅳ


弱风化凝灰岩岩石饱和抗压强度最大值 Rc=38.2Mpa；最小值 Rc=22.3Mpa；平均值 Rc=30.25Mpa。
3 资源量估算

3.1 估算依据

（1）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

（2）《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)；

（3）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18413-2009）；

（4）《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2007）；

（5）《数字地形图系列和基本要求》（GB/T 18315-2001）； 

（6）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；

（7）《建筑用砂》GB/T 14684—2011；

（8）《固体矿产地质勘查规范总则》GB/T13908—2002；

（9）《固体矿产资源/储量分类》GB/T17766—2020。

（10）浙江省普通建筑石料矿产勘查技术要求》浙土资发【2010】85号

（11）《新建铁路金华至宁波铁路（90路基）工程量统计表》（金甬铁路二工区2021年08月）

（12）《90路基（DK178+835.00~DK179+511.75）工地工程地质说明表》（中铁第四勘察设计研究院集团有限公司2017年11月）
3.2 采样、化验、测试工作及其质量评述

3.2.1 采样及质量评述

（1）小体重分析样品的采取和规格

采样过程中严格遵照相关技术标准及规范要求，按测试类型、矿石类型分别采取。本次采样主要采集小体重样，主要来自于估算区弃渣场堆积的矿石，按类型分别采取代表性样品，场区范围内基本分布均匀，有一定的代表性。

3.2.2 样品测试工作及质量评述

（1）样品数量
估算区采集岩矿石小体重样5件。
（2）样品的分析测试
样品的分析测试由我单位采集样品并送至“浙江金华金地地矿检测试验所”进行分析测试，其具有专业资质，分析测试成果正确可靠。岩石小体重及抗压强度分析样品检测报告批号为：（21）化-170，样品分析编号分别为21-化-170-1~21-化-170-5，小体重检测结果见下表3-1

表3-1               小体重、抗压强度检测结果表
	分析编号
	样品原号
	小体重(g/cm3)

	21-化170-1
	JYTJ-1
	2.42

	21-化170-2
	JYTJ-2
	2.50

	21-化170-3
	JYTJ-3
	2.48

	21-化170-4
	JYTJ-4
	2.50

	21-化170-5
	JYTJ-5
	2.49

	                     平均值
	2.48


3.3 工业指标

依据委托方下达的“义乌市大陈镇金甬铁路工程性弃渣（团结段）普通建筑石料矿资源量估算”要求：

1、岩石抗压强度≥45Mpa为普通建筑石料矿（混凝土用碎石、机制砂）；＜45Mpa可作为宕碴。其它指标不作要求；

2、估算区范围：大陈镇金甬铁路工程性弃渣（团结段）。
3.4  矿石质量

（一）结构构造、物质成分

矿石主要为强~弱风化玻屑凝灰岩、熔结凝灰岩，凝灰结构，块状构造；物质成分主要为由长石、石英晶屑、火山角砾、凝灰质等组成。
（二）矿石抗压强度

根据《90路基（DK178+835.00~DK179+511.75）工地工程地质说明表》中所述，弱风化凝灰岩岩石饱和抗压强度最大值 Rc=38.2Mpa；最小值 Rc=22.3Mpa；平均值 Rc=30.25Mpa。不能满足普通建筑石料矿（混凝土用碎石、机制砂）质量要求，可作为“宕碴”利用。

（三）矿石体重

根据5件小体重样测试，根据上述样品分析结果采用算术平均法计算其平均值，求得测区内岩石小体重为2.48g/cm³。

3.5弃渣估算范围及方法

估算范围依据中铁第四勘察设计研究院集团有限公司设计的《新建铁路金华至宁波铁路施工图（90路基）》及文字报告中确定的范围及明确的开挖量。同时参考“中铁一局集团第二工程有限公司金甬铁路站前工程项目部”提供的弃渣量情况说明。
3.6弃渣估算结果

经统计，新建金华至宁波铁路90路基（起迄里程：K178+835.00~DK179+511.75）总开挖土石方量746390.8m³，其中第四系残坡积粉质黏土和全风化凝灰岩方量为151207.8m³，强~弱风化凝灰岩方量为595183m³。根据“中铁一局集团第二工程有限公司金甬铁路站前工程项目部”提供的弃渣量情况说明可知，项目部因铺垫及维修施工便道、浆砌片石、垫材料堆放存放场地需使用约55000m³，大陈段内路基后续需预留自用约30000m³。因此，项目部自用强~弱风化凝灰岩方量为85000m³，扣除项目部自用外，实际可利用的“宕碴”资源量为510183m³；第四系残坡积粉质黏土和全风化凝灰岩方量为151207.8m³，作为剥离物予以剔除。
以上数据均为实方，开挖后土石方均堆弃大陈镇金甬铁路工程性弃渣（团结段）弃渣场内，截止目前尚有3.71万m³未开挖。
4、结论

综上述，估算区内可作为“宕碴”利用的弃渣总方量为510183m³，岩石小体重按2.48g/cm³计，“宕碴”资源量约合126.53万吨。

5、建议

弃渣场内堆积高差较大，清运时需加强边坡安全巡查监测，制定切实可行的挖运方案。
弃渣场位置










