
采购内容及要求
一、采购内容及清单

	序号
	名称
	数量

	1
	维护用转接头
	600个


二、转接件的质量技术要求：
1、通用要求

1.1 转接件制作见附件 1。

1.2材质要求: 114×8和60×5无缝钢管。

1.3加工工艺要求：焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。

1.4热浸锌防腐处理厚度δ≥70μm，

1.5喷塑要求：表面喷塑处理，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。

(1)喷塑表面涂层平均厚度应达到75um 以上。

(2)喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。

(3)喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。

(4)喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。

2、颜色要求：具体由采购人通知成交供应商。

附件1
转接件
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示意图

