附件3.技术要求
技术要求

1、 [bookmark: _Toc90755934]项目概况及总体要求
本次钢绞线采购涉及的项目是内蒙古路桥集团有限责任公司承建的S43机场高速公路项目，具体概况如下：
（1） S43机场高速公路项目：S43呼和浩特机场高速公路是呼和浩特市区通往新机场、和林格尔新区的重要公路通道，也是自治区重点公路建设项目，该项目于2017年6月27日经自治区发改委内发改基础字〔2017〕776号批复工可研报告，主线全长29.7公里，采用双向八车道高速公路标准建设，总投资概算96.8亿元。2018年3月，呼和浩特市人民政府采用公开招标方式确定内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司和内蒙古路桥集团有限责任公司联合体为项目社会投资人。
（2） 省道311线武川至杨树坝公路项目：省道311线武川至杨树坝段一级公路继国道110之后又一条东西横向通道，是自治区省道网规划重要组成部分。项目主线起讫桩号K0+000-K19+000，设计速度80km/h，双向4车道，整体式路基宽度25.5m，汽车荷载等级为公路-Ⅰ级标准。其中含武川南枢纽互通立交一处，位于武川县南侧，互通桩号MR-K1+165-MRK0+860,其形式为双喇叭互通，设计有环形匝道，实现G209、S104及武川县市政道路之间的交通转换。武川西互通与张正恒沟西侧连接线相接。
（3） S29呼和浩特至凉城高速公路项目：S29呼和浩特至凉城高速公路第二合同段全长14.743km；采用高速公路标准设计，设计行车速度100km/h；第二合同段起点位于赛罕区金河镇格此老村境内，途经黄河少镇、新脑包村、朱亥村、老丈夭村，终点与已建成的呼凉丰一级公路顺接。项目路线横跨X004、S102两条主要干道，位于黄河少镇2km处设互通1处。
（4） 安业至公主埂段AGZCB-2标：本项目为一级路改高速公路改建项目，本标段主线起点桩号：K210+000，终点桩号：K245+867全长35.867Km；辅道起点桩号FK33+000，终点桩号：FK71+384，全长38.37Km。全线设宝力根陶海互通1处；宝力根陶海服务区1处；房建设施有：宝力根陶海互通收费站和宝力根陶海服务区（养护工区）。


2、 材料采购一览表
	合同
包号
	项 目
	数量（吨）
	小计
	交货地点
	预计供货时间

	GJX1

	S43机场高速公路
第一项目部
	1165
	14362
	呼和浩特市S43机场高速公路第一项目部
	2022年4月30日至2022年12月31日

	
	S43机场高速公路
第二项目部
	2938
	
	呼和浩特市S43机场高速公路第二项目部
	

	
	省道311线武川至杨树坝公路二标
	200
	
	呼和浩特市武川县WYSG-01合同段项目部
	

	
	S29呼凉线呼和浩特至凉城高速公路二标
	300
	
	乌兰察布境内左卫夭村S29呼凉项目部
	

	
	安业至公主埂段AGZCB-2标
	200
	
	内蒙古锡盟白旗南60KM二标项目部
	

	
	S43机场高速公路
第三项目部
	1428
	
	呼和浩特市S43机场高速公路第三项目部
	

	
	S43机场高速公路
第三项目部预制厂
	3385
	
	呼和浩特市S43机场高速公路第三项目部预制厂
	

	
	S43机场高速公路第四项目部
	4746
	
	呼和浩特市S43新机场高速公路第四项目部
	

	
	注：①预应力钢绞线：采用抗拉强度标准值fpk=1860Mpa,公称直径d=15.2mmr 低松弛高强度钢绞线，其力学性能指标应符合《预应力混凝用钢绞线》（GB/T5224-2014）的规定及本招标文件中技术要求。
②采购数量为计划数量，最终结算以实际用量为准。


注：表中列明的交货地点只作为报价的共同基础。在合同执行过程中，运输里程不调整。
三、质量标准
本次采购材料要求：
（1）按采购人施工规定的设计要求与规格。
（2）高强度、低松驰钢绞线，力学指标符合（GB/T 5224－2014）的规定；
（3）抗拉强度标准值：1860MPa ；
（4）公称直径：15.2㎜；
（5）公称直径允许偏差：执行GB/T5224－2014标准；
（6）交货检查规则：执行GB/T17505的规定；
（7）检查验收按GB/T5224－2014标准执行。
（8）计重交货：包装、标志、质量证明书按GB/T 5224－2014标准执行
四、验收标准
（1）每批次钢材都应附供应商的出库质量检验报告，同时说明厂批次、数量、装运日期。
[bookmark: _GoBack]（2）批量检验。如供应不合格产品，采购人应迅速通知供应商说明缺陷的性质及现象，并将钢材返回供应商，供应商应更换被拒绝的钢材并承担由此引起的一切损失和费用。

