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第一章  绪论

第一节 目的和任务

因金华黎明220千伏输变电工程（含边坡治理区）、黎明变110kv送出工程开挖区涉及矿产资源处置，为有效管理和合理利用矿产资源，受义乌市人民政府江东街道办事处委托，我队于2022年4月承担了金华黎明220千伏输变电工程（含边坡治理区）、黎明变110kv送出工程开挖区普通建筑石料矿资源储量估算工作，其主要目的任务如下：

1、本次工作的技术要求参照《固体矿产勘查工作规范》（GB/T33444—2016）、《浙江省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》（浙土资办［2010］85号）等相关技术规范。

2、估算范围为《大元-赤岸π入黎明变110kv线路工程(电缆部分）》（金华电力设计院有限公司2022年4月）开挖区范围(详见表1-1)。

表1-1  开挖区范围拐点一览表(2000国家大地坐标系)

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	J1
	3239077.94
	40509303.48
	J14
	3239051.72
	40509441.21

	J2
	3239080.09
	40509303.48
	J15
	3239036.50
	40509452.52

	J3
	3239101.20
	40509308.28
	J16
	3239023.09
	40509434.45

	J4
	3239103.70
	40509326.88
	J17
	3239038.31
	40509423.15

	J5
	3239101.26
	40509372.23
	J18
	3239053.03
	40509406.20

	J6
	3239092.48
	40509383.15
	J19
	3239075.46
	40509389.90

	J7
	3239112.44
	40509392.45
	J20
	3239078.36
	40509387.96

	J8
	3239104.43
	40509409.64
	J21
	3239078.49
	40509327.58

	J9
	3239084.04
	40509400.13
	J22
	3239077.94
	40509326.89

	J10
	3239087.61
	40509392.48
	J23
	3239077.94
	40509320.98


续表1-1
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	J11
	3239083.16
	40509391.58
	J24
	3239080.84
	40509320.98

	J12
	3239078.61
	40509395.01
	J25
	3239080.84
	40509309.03

	J13
	3239056.24
	40509410.28
	J26
	3239077.94
	40509308.28


3、依据《大元-赤岸π入黎明变110kv线路工程(电缆部分）》（金华电力设计院有限公司2022年4月，以下简称“工程设计”）开挖范围，结合本次调查，基本查明开挖区地质特征；基本查明普通建筑石料矿的分布、规模、形态特征，以及填土层、第四系残坡积层、风化层分布特征和开挖区矿石质量特征。

4、依据委托方下达的工业指标，估算开挖区普通建筑石料矿资源储量，编制《金华黎明220千伏输变电工程（含边坡治理区）、黎明变110kv送出工程开挖区普通建筑石料矿资源储量估算报告》。

第二节 交通位置及自然地理概况
一、交通位置

开挖区位于义乌市城区南东方向，直距约5km；行政隶属上麻车村，中心地理坐标：东经120°05′48〞，北纬29°16′08〞。东临甬金高速，有简易道路与南门街和黎明湖路相接，交通方便（图1-1）。
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图1-1  开挖区交通位置示意图
二、气象水文

开挖区属亚热带季风气候区，盆地气候特征明显，四季分明，光照充足，空气湿润，据义乌市气象站1987年~2014年统计，多年平均气温17.1℃，极端最高气温达40.9℃，极端最低气温-10.7℃。义乌市降雨量具有降水充沛，变幅较大，分布不均的特点，多年平均年降雨量为1421.2mm，最大达1848.1mm，最少为861.8mm，由丘陵岗地、平原向四周高丘及低山区逐渐升高，东北部、南部及西北部山区降水量较高，盆地中部相对较少，义亭、宦塘等地是少于中心，年平均降水量仅1200mm。

义乌市降水量随季节分布不均，3~4月为春雨期，降水量占全年21%，5~6月为梅雨期，降水量占全年的29%，7~9月受台风影响，降水量占全年24%；10~11月为秋雨期，降水量占全年约8%；12~2月为冬雨期，占年降水量18%；多年平均降水日152天，最多175天，最少120天，降水日数3月最多，12月最少（图2-3），最长连续降水20日，最长连续无水43日；多年平均暴雨日3.4天，主要分布在4~9月，6月最多，1月最少，日降水量100mm以上的暴雨出现在5~7月，而150mm以上暴雨出现在6月。市域东北、南部及西北部山区是区内的主要暴雨中心。暴雨强度：最大三天降水量410.7mm（1990年8月30日至9月1日，八都站），最大24小时降雨量可达362.7mm(1990年8月31日，八都站)，12小时最大降水量230.1mm（1990年8月31日，八都站），6小时最大降水量182.4mm（1987年7月23日，华溪站），3小时最大降水量112.8mm（1987年7月23日，华溪站），1小时最大降水量108.6mm（1988年6月27日，稠城站），30分钟最大降水量46.0mm（1987年，佛堂站），10分钟最大降水量31.0mm（1988年6月27日，稠城站）。

开挖区属钱塘江水系，地表水系发育一般，石溪位于场地南侧，东-西向展布，自东向西在孔村附近注入黎明水库，往南西在江南附近注入东阳江。

三、地形地貌

开挖区为侵蚀剥蚀丘陵地貌，地势总体呈南低北高之态势，北侧山坡高程约128m，南侧变电站高程约114m，最大相对高程约14m；山体自然斜坡坡度一般在5～30°之间，山脉和水系走向多为近东西向，植被以灌木为主。

第三节 开挖区现状
根据现场调查，场地正在边坡和E1塔基施工，局部电缆沟已开挖，C1塔基已施工完毕（图1-2）。
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图1-2   开挖区现状（镜头方向NW）
第四节 工程简述
根据设计，本工程为金华黎明220千伏输变电工程的一部分，主要由变电站北侧的电缆沟、E1、C1塔座等组成。

电缆沟在1-2线和4-5线从变电站引出，汇合向东直到E1和C1塔，宽4.35-7.25m，深2.35-3.30m，顶标高+115.30-+122.0m。塔座长22.50m，宽18.96m，深度以+122.0m标高下挖6m，坡率上部90°，下部3m为1∶0.5。
电缆沟顶+115.30-+122.0m标高以上北侧边坡以1∶1.5坡率直至坡顶。
第五节 本次工作概况
本次工作主要收集资料有本区域内地质和开挖区设计文件等资料，在充分研究区内地质和设计资料的基础上，完成现场地质调查工作。完成主要实物工作量见表1-2。

表1-2 　　　主要实物工作量
	工作项目
	单 位
	完成工作量
	工作项目
	单 位
	完成工作量

	收集地质资料
	份
	3
	资源储量估算剖面填测
	m/条
	/17

	地质测量
	Km2
	0.01
	地质点
	个
	10

	地质观察路线
	m
	500
	照片
	张
	18

	饱和抗压强度样
	件
	6
	小体重样
	件
	6


经过工作，基本查明了区内地层岩性、构造等地质特征及矿体空间分布与残坡积层、夹石的分布、发育程度。

经估算，普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）控制资源量0.29万立方米（0.76万吨）；普通建筑用石料矿（宕碴）0.33万立方米（0.78万吨）；剥离物0.54万立方米。

第二章  开挖区地质及矿体地质特征
第一节 开挖区地质
本区大地构造位置处于江绍拼合带南东侧、华南褶皱系，区域断裂构造以北东向为主，次为北西向和东西向断裂[image: image4.jpg]R ot
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。开挖区出露地层为白垩系下统西山头组（K1x）、白垩系上统金华组（K2j）及第四系（Q），褶皱构造不发育（图2-1）。

一、地层
1、白垩系下统西山头组（K1x）

[image: image5.jpg]


分布在开挖区北侧，岩性主要为灰紫色、灰绿色含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑凝灰岩等。岩层产状306~335°∠15~32°。
含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑熔结凝灰岩：灰紫色、灰绿色，含角砾晶玻屑熔结凝灰结构，块状构造。晶屑成分主要为长石，次为石英，含量5-40%，大小1-4mm不等，次棱角状。局部角砾发育，含量在10～40%之间，成分以熔岩、凝灰质等组成，棱角状，大小2-5cm不等，少量可达10cm以上。黄铁矿细晶局部发育（照片2-1）。

2、白垩系上统金华组（K2j）
[image: image6.jpg]


分布在开挖区南侧，岩性为粉砂质泥岩组成，岩层产状335°∠15°。

粉砂质泥岩：紫红色为主，粉砂泥质结构，中厚层状构造。成分主要为泥质，次为石英等组成（照片2-2）。
3、第四系（Q）

[image: image7.jpg]


主要由残坡积层（el-dlQ）组成。

残坡积（el-dlQ）层主要分布于开挖区东西两侧自然斜坡缓坡地段，厚度在0～5.36m之间，岩性为黄棕色含碎石粉质粘土，碎石成棱角状、次棱角状，大小一般2～10cm之间，偶达10-30cm，成分为晶玻屑凝灰岩（照片2-3）。

二、 构造

[image: image8.jpg]


区内见断层一条，编号F1，断层产状187°∠33°，上盘为白垩系上统金华组（K2j），下盘为白垩系下统西山头组（K1x）。断层破碎带宽0.2m，由构造角砾岩组成，角砾成分主要为粉砂质泥岩、晶玻屑凝灰岩等，棱角状，大小一般为3-5cm，泥质胶结。局部可见擦痕。为张扭性断层（照片2-4）。
区内主要节理有三组，产状7°∠57°、213°∠61°、245°∠83°，具有延伸长度大，密度小，以闭合-微张为主，少量具擦痕，面光滑，局部具粘土充填。

褶皱构造总体不发育，以单斜构造为主。
三、岩浆岩

开挖区内未见侵入岩分布。
第二节 矿体地质
一、矿体特征

根据设计开挖范围、开挖区地质特征及测试成果，圈定普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）矿体二个，编号分别为Ⅰ、Ⅱ号矿体，圈定普通建筑用石料矿（宕碴）矿体三个，编号分别为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号矿体。
Ⅰ号矿体：矿体赋存于西山头组中，岩性主要为（中等风化）灰紫色含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑凝灰岩。平面形态呈不规则面状，东－西向长约76m，宽约4.8~15.2m，矿体最低标高+112m，最大标高+120m，最大高差8m，厚0～4.5m不等。

Ⅱ号矿体：矿体赋存于西山头组中，岩性主要为（中等风化）青灰色含角砾晶玻屑熔结凝灰岩等组成。在E1塔基处发育，平面形态呈不规则矩形，北东向长22.5m，北西向宽约17.5~18.9m，厚度0~10.3m。
Ⅲ号矿体：矿体赋存于西山头组中，岩性主要为（强风化）灰紫色含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑凝灰岩。平面形态呈不规则面状，东西向长74.3m，南北西向宽9.6~21.5m，厚度1.58~8.74m。
Ⅳ号矿体：矿体赋存于西山头组中，岩性主要为强风化含角砾晶玻屑熔结凝灰岩等组成。在E1塔基处发育，平面形态呈不规则矩形，北东向长22.5m，北西向宽17.4~18.9m，厚度1.0~2.83m。
Ⅴ号矿体：矿体赋存于金华组中，岩性主要为强风化粉砂质泥岩等组成。平面形态呈四边形，在C1塔基处发育，北东向长22.5m，北西向宽18.96m，厚度约3.2m。
二、矿石质量

Ⅰ、Ⅱ号矿体矿石岩性为（中等风化）灰紫色、青灰色含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑凝灰岩，结构致密，岩质脆硬，根据取样测试，饱和抗压强度最大值为77.0MPa，最小值为36.8MPa，平均值58.6MPa（详见表2-1）。

表2-1   矿石饱和抗压强度测试结果表
	样号
	采样位置(m)
	边长
	面积
	荷重
	换算抗压强度（Mpa）
	小体重（g/cm3）
	备注

	
	
	（cm）
	（cm2）
	（kn）
	
	
	

	Y1
	2线中部
	5.00 
	25.00 
	178.9
	71.6
	2.53
	含角砾晶玻屑熔结凝灰岩

	Y2
	2线中部
	5.00 
	25.00 
	192.5
	77.0
	2.51
	含角砾晶玻屑熔结凝灰岩

	Y3
	2线中部
	5.00 
	25.00 
	127.6
	51.0
	2.55
	含角砾晶玻屑熔结凝灰岩

	Y4
	公路边坡
	5.00 
	25.00 
	92.0
	36.8
	2.58
	含角砾晶玻屑熔结凝灰岩

	Y5
	公路边坡
	5.00 
	25.00 
	136.7
	54.7
	2.58
	含角砾晶玻屑熔结凝灰岩

	Y6
	公路边坡
	5.00 
	25.00 
	151.8
	60.7
	2.56
	含角砾晶玻屑熔结凝灰岩

	平均值
	58.6
	2.55
	


Ⅰ、Ⅱ号矿体矿石仅从抗压强度看，符合《浙江省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》附录A普通建筑石料矿（混凝土用碎石、机制砂）Ⅲ类一般工业指标要求。

Ⅲ~Ⅴ号矿体为强风化含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑凝灰岩和粉砂质泥岩组成，风化强度不一，矿体呈较松散状，充填粘土等，可作为一般填方（普通宕碴）等使用。
三、覆盖层分布特征
覆盖层主要由第四系残坡积层组成，局部分布人工填土层。

第四系残坡积层主要发育于东西侧边坡区段，厚度在0～5.36m之间，岩性为黄棕色含碎石粉质粘土，碎石成棱角状，大小一般2～4cm之间，大者10~30cm，成分为晶玻屑凝灰岩。

人工填土层主要发育西侧和东侧平台区，厚度0.6~2.8m，岩性为杂色碎石粉质粘土、紫红色砂岩碎屑等组成。
第三章   开采技术条件
第一节  水文地质条件

根据地下水赋存条件、含水介质和埋藏特征，区内地下水类型主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

一、松散岩类孔隙水
主要赋存于第四系人工堆积层、残坡积层的碎石粉质粘土、粉质粘土中，富水性贫乏，土层结构松散-稍密，透水性强。接受大气降水补给，以径流及渗流方式排泄。

二、基岩裂隙水
赋存于白垩系下统西山头组（K1x）含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑凝灰岩和白垩系上统金华组（K2j）粉砂质泥岩构造裂隙、风化裂隙中，富水性总体较贫乏，连通性较差，地下水接收大气降水补给。地表水流向低洼处径流或在坡麓以裂隙渗水的形式排泄，降雨前后流量变化较大。
三、构造裂隙水
主要为位于F1断层带中，断层带多由泥质物、角砾等组成，厚度小，呈条带状展布，富水性总体较贫乏，连通性较差，地下水接收大气降水补给。
矿体位于当地侵入基准面以上，矿床主要充水含水层富水性弱，地表低洼处存在少量积水，地下水以大气降水补给，排泄条件较好，水文地质条件属简单。

第二节  工程地质条件

据工程地质调查，区内岩土体工程地质条件变化不大，按工程地质特性，划分为以下三个工程地质岩组：

一、坚硬块状含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑凝灰岩岩组

分布于开挖区全区，岩性主要为中等风化含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑凝灰岩，节理裂隙发育一般，呈块状-中厚层状，致密坚硬。经采样分析测试，岩石天然抗压强度最大值为77.0MPa，最小值为36.8MPa，平均值58.6MPa，工程地质性质好。

二、紫红色较软弱层状碎屑岩岩组
主要由紫红色粉砂质泥岩组成，粉砂泥质结构，中厚层状构造，由火山碎屑物和陆源碎屑物组成，层理清晰，岩体节理裂隙不甚发育。岩层北西倾向，倾角10～20°之间，总体连续性较好。岩石易风化，敲击易碎，岩质软弱。工程地质性质较差。
三、松散岩类岩组

由第四系残坡积层和人工填土组成。第四系残坡积层主要发育于北侧边坡区段，根据边坡观察，厚度在0～5.36m之间，岩性为黄棕色含碎石粉质粘土，碎石成棱角状，大小一般2～4cm之间，大者10~30cm，成分以晶玻屑凝灰岩为主，结构松散，工程地质性质较差。
人工填土层主要发育西侧和东侧平台区，厚度0.6~2.8m，岩性为杂色碎石粉质粘土、紫红色砂岩碎屑等组成，结构松散，工程地质性质差。

本区工程地质条件属中等类型。

第三节  环境地质条件

开挖区现状边坡高度较大，坡度较陡；白垩系下统西山头组（K1x）风化层厚度大，分布顺坡节理，延伸长度较大，密度大，以闭合-微张为主，少量具擦痕，面较光滑，局部具粘土充填等；坡体西段和中段第四系厚度大，多呈松散状，土岩接触带可见潜水渗出。坡脚分布断层带及粉砂质泥岩等软弱夹层。
“工程设计”开挖后边坡高度9~12m不等，坡度约34°，边坡可能沿土岩接触带下滑，边坡应进行加固。
开挖区未发现有毒、有害地质体分布，不会产生放射性污染等，地质环境条件良好。
综上所述，区内水文地质条件简单、工程地质条件中等，环境地质条件良好。
第四章  工作质量评述

一、地形测绘

本次工作用地形图为《大元-赤岸π入黎明变110kv线路工程(电缆部分）》（金华电力设计院有限公司2022年4月）中的实测地形图，测量时间为2021年10月30日。由委托方提供，采用CGCS2000坐标系，1985国家高程基准，基本等高距1 m，成图比例尺1∶500。测绘工作质量符合浙江省1∶1000基础数字地形图测绘技术要求规定［ZCB001-2005］，能满足本次资源储量估算的要求。
二、地质测量
开挖区地质简测是以实测1∶500地形图为底图，以开挖区块作为主要观察区域，按照地层特征、岩性变化及岩体风化特征作为主要观察对象，记录重点为出露岩性、岩石质量及残坡积层厚度、岩体风化情况、强风化层厚度等，并在图上准确标记。

地质路线贯穿整个区域，路线布置以穿越法为主，路线长约500m，基本满足本次工作的要求。
通过1∶500地质测量工作，基本查明了区内地层岩性、构造等地质特征及矿体空间分布与覆盖层的分布、发育程度。
三、采样

本次采集的样品有小体重样和抗压强度样，由具有省级检验检测机构资质认证的浙江金华金地地矿检测试验所承担测试工作。测试结果真实可靠。

样品采用拣块法，并选择在边坡上和E1基坑中相对新鲜的岩面上采集，单样品边长不小于10cm。采样质量好，样品具较好的代表性。
四、综合整理

在对收集资料、野外地质调查资料进行综合整理的基础上编制开挖区地形地质图，资源储量估算平、剖面图等综合性图件。室内外各项工作按DZ/T0079-2015《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》执行。报告各类图件的编制采用中望CAD软件成图，数据准确可靠，图件精度高。

第五章  资源储量估算
第一节 资源储量估算工业指标
结合该工程特点，参照《浙江省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》附录A，委托方下达的工业指标如下：

一、质量指标

普通建筑石料矿：

1、普通建筑石料矿（混凝土用碎石、机制砂）：岩石抗压强度≥45Mpa；

2、普通建筑石料矿(宕碴)：岩石抗压强度＜45Mpa。

二、开采技术条件

1、开采标高：设计开挖底标高；

2、以设计开挖范围作为资源量估算范围；

3、第四系作为剥离物扣除，不考虑剥采比。

第二节 资源量估算范围

“工程设计”开挖区范围即为资源储量估算范围。

第三节 资源储量估算方法的选择

根据开挖区矿体产状，结合开挖区地形及“工程设计”等特点，本次工作采用平行剖面法进行资源量估算，局部块段采用不平行剖面法。资源量估算公式：

Q＝V×D
式中：Q—矿石量（t）

V—矿体体积（m3）

D—矿石体积质量（t/m3）

第四节 资源储量估算参数的确定
一、面积（S）
在1∶500资源储量估算剖面图在计算机上量取矿体面积。

二、间距Ｌ（m）
由于开挖区矿体分布特征，部分相邻剖面为不平行剖面。相邻两条平行剖面的剖面间距，利用中望CAD软件在平面图中直接量取；相邻两条不平行剖面的剖面间距，按辅助中线所切的块段投影面积除以剖面上矿体的投影长度求得（详见资源量分布图）。

单侧剖面时，按矿体的尖灭点至剖面的距离。

三、体积

根据同一块段两相邻剖面面积差比值，选取相应的计算公式进行体积计算，所有块段体积之和为总体积。
1、相邻剖面之面积比（S1－S2）/S1×100%≤40%时，按棱柱体公式计算：

即V＝1/2（S1+S2）×L               公式（1）。

2、相邻剖面之面积比（S1－S2）/S1×100%＞40%时，按截锥体公式计算：

即：V＝1/3（S1+S2+
[image: image3.wmf]2

1

s

s

´

）×L        公式（2）。

3、块段仅一侧有面积，另一侧呈锥形尖灭时，按角锥体公式计算：

即V＝1/3S×L                       公式（3）。

4、块段仅一侧有面积，另一侧呈楔形尖灭时，按楔形体公式计算：

即V＝1/2S×L                        公式（4）。

5、相邻剖面不平行时，采用不平行断面法（辅助中线法）体积计算：

即V＝S1·S1′/l1+S2·S2′/l2                公式（5）。
式中：S1、S2—断面面积（m2）；S1′、S2′—两个辅助块段的水平投影面积（m2）；l1、l2—两个断面上矿体的投影宽度（m）。
四、矿石体积质量
根据采样测试结果，采用算术平均值（详见表5-1），矿石小体重平均值为2.55g/cm3。风化岩按矿体小体重0.95计，取值2.42g/cm3。

表5-1      岩石小体重结果表
	样号
	采样位置(m)
	小体重（g/cm3）
	样号
	采样位置(m)
	小体重（g/cm3）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	Y1
	G3基坑
	2.53
	Y4
	8线边坡
	2.58
	含砾晶玻屑凝灰岩

	Y2
	G3基坑
	2.51
	Y5
	8线边坡
	2.58
	

	Y3
	G3基坑
	2.55
	Y6
	8线边坡
	2.56
	

	小体重平均值 （g/cm3）
	2.55
	


第五节 矿体圈定

以“工程设计”中开挖范围为基础，根据委托方下达的工业指标，依据调查成果，扣除第四系残坡积层、人工填土层，岩石单轴抗压强度≥45MPa圈定为普通建筑用石料矿体（混凝土用碎石、机制砂），共圈定普通建筑用石料矿体（混凝土用碎石、机制砂）二个，编号为Ⅰ、Ⅱ号矿体；岩石单轴抗压强度＜45MPa圈定为普通建筑石料矿体（宕碴），共圈定普通建筑用石料矿体（宕碴）三个，编号分别为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号矿体；一侧有矿、一侧无矿时，根据野外调查，结合矿体产状、设计削坡线综合确定矿体边界。

第六节 资源储量类别及块段划分
根据开挖实际情况，以两个剖面之间为一个块段，估算资源储量。本次工作将开挖普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）资源量划分为12个块段进行估算；普通建筑石料矿（宕碴）资源量划分为14个块段进行估算。

根据《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-2020）及《浙江省普通建筑石料矿矿产地质勘查技术要求》标准，本次开挖区地层出露良好，通过地质测量能较好控制矿体分布，区内普通建筑用石料矿体（混凝土用碎石、机制砂）和普通建筑石料矿（宕碴）资源储量类别确定为控制资源量。
第七节 资源量估算结果
资源储量估算基准日为地形图测量日期，为2021年10月31日。

经估算，普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）控制资源量0.29万立方米（0.76万吨）；普通建筑用石料矿（宕碴）控制资源量0.33万立方米（0.78万吨）；剥离物0.54万立方米。详见表5-1、2、3、4。

表5-1  资源量估算结果汇总表

	矿种
	矿体号
	体积

（万立方米）
	矿石量

（万吨）
	合计
	备注

	
	
	
	
	体积

（万立方米）
	矿石量

（万吨）
	

	普通建筑石料矿（混凝土用碎石、机制砂）
	Ⅰ
	0.06 
	0.16 
	0.29 
	0.76 
	凝灰岩

	
	Ⅱ
	0.23 
	0.60 
	
	
	

	普通建筑石料矿（宕碴）
	Ⅲ
	0.11 
	0.26 
	0.33 
	0.78 
	风化岩

	
	Ⅳ
	0.10 
	0.23 
	
	
	

	
	Ⅴ
	0.12 
	0.29 
	
	
	粉砂质泥岩

	剥离量
	
	0.13 
	
	0.54 
	
	第四系及填土等

	
	
	0.15 
	
	
	
	

	
	
	0.25 
	
	
	
	


表5-2  普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）资源量估算表
	矿体号
	块段号
	位置
	面积（m2）
	面积差（%）
	剖面间距L(m)
	计算公式
	体积（m3）
	小体重（g/cm3）
	重量（吨）

	
	
	
	西
	东
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ
	K1
	1-2线
	1
	6
	83
	4.80 
	公式2
	15 
	2.55
	39 

	
	K2
	2-3线
	6
	3
	50
	0.75 
	公式2
	3 
	2.55
	8 

	
	K3
	3-4线
	3
	2
	33
	11.95 
	公式2
	30 
	2.55
	76 

	
	K4
	4-5线
	2
	3
	33
	5.90 
	公式1
	15 
	2.55
	38 

	
	K5
	5-6线
	3
	14
	78
	0.70 
	公式2
	5 
	2.55
	14 

	
	K6
	6-7线
	14
	7
	50
	8.68 
	公式2
	89 
	2.55
	228 

	
	K7
	7-8线
	7
	12
	41
	22.33 
	公式2
	210 
	2.55
	535 

	
	K8
	8-9线
	12
	16
	25
	13.65 
	公式1
	191 
	2.55
	487 

	
	K9
	9线东
	16
	0
	100
	7.64 
	公式1
	61 
	2.55
	156 

	
	小计
	620 
	
	1580 

	Ⅱ
	K10
	14线西
	0
	83
	100
	1.5
	公式3
	42 
	2.55
	106 

	
	K11
	14-15线
	83
	142
	41
	8.01
	公式2
	891 
	2.55
	2271 

	
	K12
	15-16线
	142
	179
	20
	7.95
	公式1
	1276 
	2.55
	3254 

	
	K13
	16线东
	179
	0
	100
	1.5
	公式1
	134 
	2.55
	342 

	
	小计
	2342 
	
	5973 

	
	合计
	2962 
	
	7553 


表5-3 普通建筑用石料矿（宕碴）（风化岩）资源量估算表
	矿体号
	块段号
	位置
	面积（m2）
	面积差（%）
	剖面间距L(m)
	计算公式
	体积（m3）
	小体重（g/cm3）
	重量（吨）

	
	
	
	西
	东
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	G1
	1-2线
	3
	19
	84
	4.80 
	公式2
	47 
	2.42
	114 

	
	G2
	2-3线
	15
	11
	26
	0.75 
	公式1
	10 
	2.42
	24 

	
	G3
	3-4线
	11
	10
	9
	11.95 
	公式1
	125 
	2.42
	304 

	
	G4
	4-5线
	13
	19
	31
	5.90 
	公式1
	94 
	2.42
	228 

	
	G5
	5-6线
	19
	14
	26
	0.70 
	公式1
	12 
	2.42
	28 

	
	G6
	6-7线
	14
	29
	51
	8.68 
	公式2
	183 
	2.42
	442 

	
	G7
	7-8线
	29
	8
	72
	22.33 
	公式2
	389 
	2.42
	941 

	
	G8
	8-9线
	8
	21
	61
	13.65 
	公式2
	191 
	2.42
	462 

	
	G9
	9线东
	21
	0
	100
	5.36 
	公式3
	38 
	2.42
	91 

	
	小计
	1088 
	
	2634 

	Ⅳ
	G10
	14线西
	66
	66
	0
	1.5
	公式3
	66 
	2.42
	160 

	
	G11
	14-15线
	66
	52
	21
	8.01
	公式1
	473 
	2.42
	1144 

	
	G12
	15-16线
	52
	38
	26
	7.95
	公式1
	358 
	2.42
	866 

	
	G13
	16线东
	38
	38
	0
	1.5
	公式1
	57 
	2.42
	138 

	
	小计
	953 
	
	2307 

	Ⅴ
	G14
	17线
	68
	68
	
	17.46 
	公式1
	1187 
	2.42
	2873 

	
	小计
	1187 
	
	2873 

	
	合计
	3229 
	
	7814 


表5-4  第四系资源量估算表

	块段号
	位置
	面积（m2）
	面积差（%）
	剖面间距L(m)
	计算公式
	体积（m3）

	
	
	西
	东
	
	
	
	

	t1
	1-2线
	0
	20
	100
	4.80 
	公式4
	48 

	t2
	2-3线
	20
	18
	10
	0.75 
	公式1
	14 

	t3
	3-4线
	18
	30
	40
	11.95 
	公式1
	287 

	t4
	4-5线
	30
	37
	18
	5.90 
	公式1
	198 

	t5
	5-6线
	37
	33
	10
	0.70 
	公式1
	25 

	t6
	6-7线
	33
	12
	63
	8.68 
	公式2
	188 

	t7
	7线东
	12
	0
	100
	6.92 
	公式3
	28 

	t8
	9线西
	0
	29
	100
	6.52 
	公式3
	63 

	t9
	9-10线
	29
	10
	65
	15.24 
	公式2
	285 

	t10
	10线
	10
	
	
	2.85
	公式5
	29 

	
	11线
	
	4
	
	4.53
	
	18 

	t11
	11-12线
	1
	3
	66
	27.55
	公式2
	53 

	t12
	12-13线
	3
	4
	25
	16.23
	公式1
	57 

	t13
	13线东
	4
	4
	0
	6.30
	公式1
	25 

	小计
	1316 

	t14
	14线西
	75
	75
	0
	17.46
	公式1
	1310 

	t15
	14-15线
	75
	37
	50
	1.50
	公式2
	82 

	t16
	15-16线
	37
	4
	89
	8.01
	公式2
	142 

	t17
	16线东
	4
	0
	100
	7.95
	公式3
	11 

	t18
	15线
	15
	15
	0
	3.14
	公式1
	47 

	小计
	1544 

	t19
	17线
	68
	68
	0
	17.46
	公式1
	1187 

	小计
	2544 

	合计
	5404 


第八节 资源储量估算需要说明的问题
一、本次工作现状地形图为实测，由委托方提供。

第五章  结论  

1、本报告依据委托方提供1∶500实测地形图，“工程设计”等，经实地地质调查、综合整理编制而成。
2、通过实地地质调查，基本查明了区内地层岩性、构造等地质特征及矿体空间分布与覆盖层的分布、发育程度。通过采样测试，基本查明矿石质量。
3、开挖区内出露地层为白垩系下统西山头组（K1x）灰紫色含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑熔结凝灰岩；白垩系上统金华组（K2j）紫红色粉砂质泥岩和第四系残、坡积碎石粉质粘土等组成。

矿体地层为白垩系下统西山头组（K1x）灰紫色含角砾晶玻屑熔结凝灰岩、晶玻屑熔结凝灰岩，矿石天然抗压强度最大值为77.0MPa，最小值为36.8MPa，平均值58.6MPa；就抗压强度而言，质量符合普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）Ⅲ类的要求。风化岩可作为宕碴综合利用。

4、资源储量估算：
经估算，普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）控制资源量0.29万立方米（0.76万吨）；普通建筑用石料矿（宕碴）0.33万立方米（0.78万吨）；剥离物0.54万立方米。
�


图2－1  开挖区区域地质图


1、鄞江桥组2、莲花组3、之江组4、金华组5、中戴组


6、西山头组7、霏细岩8、安山岩9、石英脉10、萤石脉


11、岩层产状12、地质界线13、断层 
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照片2-1  含角砾晶玻屑熔结凝灰岩





�


照片2-2 粉砂质泥岩
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照片2-3  边坡上残、坡积层
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照片2-4    F1断层
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