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第一章  绪论

一、勘查目的任务与完成情况

义乌市大陈镇第二幼儿园地块开挖区位于大陈镇大陈二村牛角坞公路边，金桂山庄东侧。根据该工程区现场开挖揭露，该工程建设中尚有可供开发利用的矿产资源，为了有效管理并合理开发利用矿产资源，义乌市大陈镇人民政府特委托我单位(浙江地勘矿业技术有限公司)对该工程用地红线内开挖可能涉及的矿产资源进行勘查，并提交资源勘查报告。其主要目的任务如下：

1、通过1∶1000地质测量，基本查明区内地层岩性、地质构造特征、产状及特征；以地表露头、钻探揭露等手段，基本查明矿石物化性能、小体重，及建筑用石料矿的矿石质量。

2、通过勘查区水文地质、工程地质、环境地质调查，大致查明矿区开采技术条件。

3、按委托方提供的工业指标圈定矿体，估算普通建筑用石料矿资源量信息。

4、提交《义乌市大陈镇第二幼儿园地块开挖区普通建筑石料矿（宕渣）资源量勘查地质报告》。

本次工作始于2022年3月10日，至2022年3月30日完成地质测量、水文地质、工程地质和环境地质调查、取样等所有野外工作。

期间完成实物工作量见表1。
	工作内容
	计量单位
	工程量
	备注

	1：1000地形修测
	km2
	0.072
	

	1：1000地质测绘
	km2
	0.072
	

	1：1000地质剖面线测量

（图切）
	m
	1090
	

	钻探
	m/孔
	206.65/7
	

	1：500地质路线调查
	m
	703
	

	地质观察点
	点
	17
	

	饱和抗压强度样
	件
	14
	

	小体重样
	件
	7
	

	压碎指标样
	件
	3
	

	资料收集
	份
	6
	


表1   完成实物工作量一览表

1）通过大比例尺地质测量,基本查明了勘查区地层岩性、地质构造、岩浆岩、普通建筑用石料矿的分布范围、规模、产状及勘查区水文地质、环境地质等；

2）通过钻探及边坡调查，对残坡积层、风化层的厚度均已基本了解；

3）通过对地表的调查、露头点裂隙统计调查，大致查明了勘查区工程地质条件等；

4）通过系统采集矿石小体重、抗压强度样及压碎指标样等进行了分析、测试，基本查明了矿区矿石质量。在此基础上，对勘查区地质资料进行了系统综合整理，编写了“资源量勘查报告”，完成了任务书的各项要求。

经估算，开挖总方量193850m³；其中，剥离层体积（包含残坡积、全风化层等）10254m³，无利用价值；强风化层方量21694m³，中风化层方量161902m³，可作为“宕碴”利用。因此，该区块资源量（宕碴）为183596m³（岩石小体重按2.65t/m³计算，折合约48.7万吨）。
二、勘查区位置交通、自然地理

勘查区位于浙江省义乌市大陈镇政府北西侧3.7km，西侧为大陈镇金桂山庄，周边道路路网较发达，交通较为便利，区域中心地理坐标：东经120°5′42″，北纬29° 28′17″；其交通位置图如下（见图1-1，勘查区交通位置示意图）。
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图1-1 勘查区交通位置示意图
勘查估算区平面呈不规则多边形，由8个主要拐点构成，面积10949m2。开挖底界标高为+65.80m；2000国家大地坐标系方量估算区范围拐点坐标见表2。
表2   资源储量估算范围拐点坐标表
	拐点
	X/Y坐标
	拐点
	X/Y坐标

	J1
	X=3261535.804   Y=40509205.196 
	J5
	X=3261479.324 Y=40509339.881 

	J2
	X=3261540.814   Y=40509261.464 
	J6
	X=3261453.853 Y=40509297.266

	J3
	X=3261555.894   Y=40509263.121 
	J7
	X=3261449.053 Y=40509292.467 

	J4
	X=3261496.818   Y=40509356.065 
	J8
	X=3261449.053 Y=40509219.074

	注：2000国家大地坐标系（CGCS2000）；局部区间为弧段


本区为剥蚀侵蚀丘陵地貌，现状场地地势起伏较小，自然斜坡15°~25°估算区内现状海拔高程在+63.2～+106.9m之间，相对高差43.7m，为单独一处山包，坡面植被发育一般，主要为灌木及松树。估算区北部为修路切坡，边坡长160m，坡高10~35m，坡向340°~30°，坡度60°~80°，局部倒坡。该边坡节理裂隙较发育，时常发生掉块。2002年4月，该边坡发生了较大崩塌，崩塌体积约为250m3。2018年，有关部门对该边坡采用锚杆+主动防护网进行了工程治理，目前处于稳定状态。
本区属亚热带季风气候区，受地形影响又具有明显的盆地气候特点，区内四季分明，光照充足，空气湿润，雨量充沛。统计义乌市1987~2014年间气象资料，多年平均气温17.1℃，年平均最高气温为22.9℃，年平均最低气温为13.2℃；7月份气温最高，极端最高气温40.9℃；1月份气温最低，极端最低气温为－10.7℃，相对湿度82~93%。勘查雨水充沛，但降雨量变幅较大，时空分布不均。统计义乌市1987~2018年间水文资料，多年平均降雨量为1403.1mm，最大年降水量1848.1mm，最少年降水量861.8mm。降水平均日数152天，最多年175天，最少年120天。降水日数3月最多，12月最少，最多月降水日数达25天，最长连续降水日20天，最长连续无水日数43天。场区属于钱塘江流域，所在水系属大陈江水系，勘查区西侧500m处为大陈江。场区内零星分布两处水塘。

第二章  勘查区地质特征

一、勘查区地质概况

1、地层
（1）第四系
第四系残坡积层（el-dlQ）广泛分布于估算区自然山体地表，厚度在0.3-1.4m左右，岩性为含碎石粉质粘土等，黄褐色，可塑状，局部铁锰质结核，土切面较光滑而有光泽，捻面较光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，碎石含量10%~30%，粒径2~50mm，棱角~次棱角状，成分主要为泥岩、凝灰岩、砂岩等。
（2）白垩系上统大爽组（K1d）

场区内均有分布，岩性为灰褐色、青灰色砂岩、含砾砂岩、砂砾岩。砂岩呈砂状结构，中厚~厚层构造，颗粒成分主要为石英、长石，含量约占50%~80%，粒径0.05~2mm，分选性较好，次圆~圆状，磨圆度较好，硅质、泥质胶结，孔隙式胶结。含砾砂岩呈砂状结构，中厚~厚层构造，砾石成分为泥岩、凝灰岩，含量约占15~35%，粒径2~35mm，分选性较差，次圆~圆状，磨圆度较好，颗粒成分主要为石英、长石，含量约占50~70%，硅质、泥质胶结，孔隙式胶结。砂砾岩呈青灰色，砂砾状结构，中厚~厚层构造，砾石成分为泥岩、凝灰岩，含量约占30~60%，粒径2~35mm，分选性较差，次圆~圆状，磨圆度较好，颗粒成分主要为石英、长石，含量约占20~30%，硅质、泥质胶结，孔隙式胶结。强风化层厚0.6~6.5m。地层产状313°∠46°。
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照片1   含砾砂岩
岩芯呈碎块状、短柱状、长柱状，局部可见石英细脉，断面可见黄褐色铁锰质侵染。锤击声较清脆，有轻微回弹，较难击碎，有轻微吸水反应，工程地质性质好。中风化岩最大抗压强度55.6MPa，最小抗压强度10.1MPa，平均值34.4MPa。
2、构造
区域属大地构造单元属华南褶皱系（Ⅰ2），浙东南隆起区（Ⅱ4），丽水－宁波隆起带（Ⅲ8），新昌－定海隆断束（Ⅳ7）的北西侧。处于江山—绍兴深断裂带北东段。

区内主要发育2组：①204°∠80°，密度1-1.5条/m，延伸1.0-2.5m，裂缝宽度1-2cm，微张，无填充；②78°∠47°，密度2-2.5条/m，延伸1.5-2.0m，裂缝宽度为0.5-3cm，呈微张；节理裂隙间相互交切形成大小不一的结构体，边坡岩体呈块状-碎裂状结构。
矿体地质特征

用地红线范围内，开挖底界标高（+65.8m）以上，符合工业指标的岩体圈定为普通建筑石料矿（混凝土用碎石、机制砂）；达不到工业指标的岩体（强风化、中风化）圈定为宕碴；第四系和全风化层作为剥离物剔除。
宕碴主要由强风化、中风化砂岩、含砾砂岩、砂砾岩组成。矿体形态呈不规则多边形，南北向长度106m，东西向宽度142m，厚0-33m。
三、覆盖层的分布特征

区内第四系覆盖层主要分布在矿区山麓、缓坡及坳沟地带，岩性主要为含碎石粉质粘土，厚度一般在0.50-1.40m之间，平均厚度0.76m（见表3）。

表3    覆盖层厚度统计表

	序号
	点号
	厚度（m）

	1
	ZK1
	1.2

	2
	ZK2
	1.4

	3
	ZK3
	0.3

	4
	ZK4
	0.8

	5
	ZK5
	0.6

	6
	ZK6
	0.5

	7
	ZK7
	0.5

	平均
	0.76


四、石料特征和质量
1、石料岩性特征
矿石（宕碴）主要为强、中等风化层砂岩、含砾砂岩、砂砾岩。砂岩呈灰褐色、青灰色，砂状结构，中厚~厚层构造，颗粒成分主要为石英、长石，含量约占50%~80%，粒径0.05~2mm，分选性较好，次圆~圆状，磨圆度较好，硅质、泥质胶结，孔隙式胶结。含砾砂岩呈砂状结构，中厚~厚层构造，砾石成分为泥岩、凝灰岩，含量约占15~35%，粒径2~35mm，分选性较差，次圆~圆状，磨圆度较好，颗粒成分主要为石英、长石，含量约占50~70%，硅质、泥质胶结，孔隙式胶结。砂砾岩呈青灰色，砂砾状结构，中厚~厚层构造，砾石成分为泥岩、凝灰岩，含量约占30~60%，粒径2~35mm，分选性较差，次圆~圆状，磨圆度较好，颗粒成分主要为石英、长石，含量约占20~30%，硅质、泥质胶结，孔隙式胶结。属较软岩~较硬岩。
2、石料质量

矿石为强、中等风化层砂岩、含砾砂岩、砂砾岩。

本次所采取小体重样、岩矿石抗压强度样的分析测试由我单位采集样品并送至“浙江金华金地地矿检测试验所”进行分析测试，其具有专业资质，分析测试成果正确可靠。岩石小体重及抗压强度分析样品检测报告批号为：（22）化-41，样品分析编号为22-化41-1至22-化41-14，根据上述样品分析结果得知岩石（宕碴）小体重为2.65g/cm³；中风化岩层单轴饱和抗压值平均为34.4MPa（见表4）。 岩石压碎指标样为钻孔中风化岩石采取，坚固性平均值为11%（见表5）。
表4      岩石饱和抗压强度测试结果表

	分析编号
	样品

原号
	取样深度

（m）
	样品

状态
	岩性
	抗压强度（MPa）
	密度（g/cm3）

	22-化41-1
	ZK1-1
	6.80-7.00
	完整
	砂岩
	32.2
	2.66

	22-化41-2
	ZK1-2
	27.20-27.35
	完整
	砂岩
	41.6
	/

	22-化41-3
	ZK2-1
	17.20-17.35
	完整
	砂岩
	27.3
	2.72

	22-化41-4
	ZK2-2
	28.40-28.60
	完整
	砂砾岩
	51.0
	/

	22-化41-5
	ZK3-1
	7.30-7.45
	完整
	含砾砂岩
	12.0
	2.71

	22-化41-6
	ZK3-2
	18.50-18.70
	完整
	含砾砂岩
	25.2
	/

	22-化41-7
	ZK4-1
	19.30-19.40
	完整
	含砾砂岩
	44.2
	2.65

	22-化41-8
	ZK4-2 
	29.80-29.95
	完整
	含砾砂岩
	53.6
	/

	22-化41-9
	ZK5-1
	6.10-6.20
	完整
	含砾砂岩
	10.1
	2.56

	22-化41-10
	ZK5-2
	23.50-23.65
	完整
	含砾砂岩
	55.6
	/

	22-化41-11
	ZK6-1
	5.50-5.15
	完整
	砂岩
	36.9
	2.63

	22-化41-12
	ZK6-2
	18.30-18.50
	完整
	含砾砂岩
	37.4
	/

	22-化41-13
	ZK7-1
	13.10-13.3
	完整
	含砾砂岩
	16.9
	2.65

	22-化41-14
	ZK7-1
	21.40-21.55
	完整
	含砾砂岩
	37.7
	/


表5    碎石压碎测试结果表

	样号
	原号
	压碎指标（%）

	
	
	1
	2
	3
	平均

	（22）化42-1
	
	11.1
	10.9
	10.6
	11


根据技术要求，矿石不符合建筑石料矿质量要求，可做宕碴。

五、开采技术条件

1、水文地质条件
地下水类型主要为松散岩类孔隙潜水和基岩裂隙水。

松散岩类孔隙潜水：
主要是残坡积层孔隙潜水，分布于勘查区第四系松散堆积物中，含水层岩性以含碎石粉质黏土为主，结构松散，透水性较好，受地表径流及大气降水补给，与地表水联系密切，水位随季节和气候变化明显。

基岩裂隙水：分布于整个勘查区，岩性为砂岩、含砾砂岩、砂砾岩，以近地表的强风化带中裂隙相对较发育，但裂隙面多以闭合为主，岩石富水性贫乏，透水性差。
矿体位于当地侵入基准面以上，补给源以大气降水和地表潜水为主，以渗流形式排泄，水文地质条件属简单。

2、工程地质条件

矿石呈中厚~厚层构造，平均单轴饱和抗压强度为34.4Mpa，岩芯锤击声较清脆，有轻微回弹，属较软岩~较硬岩。影响矿床开采的主要因素有节理裂隙产状的组合特征等，节理裂隙发育一般。工程地质条件较好。

3、环境地质条件

根据1∶400万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2019），本区地震动峰值加速度0.05g，对应地震基本烈度Ⅵ度，勘查区属震级小，强度弱，频度低的区域地壳稳定地区。该边坡节理裂隙较发育，时常发生掉块。2002年4月，该边坡发生了较大崩塌，崩塌体积约为250m3。2018年，有关部门对该边坡采用锚杆+主动防护网进行了工程治理。目前处于稳定状态。开挖区地表水、地下水一般水质良好。随着矿山生产，表层土的剥离，会形成约10949m2的采空区，造成较大范围植被破坏，可能造成水土流失。环境地质条件属中等。
综上所述开采技术条件属于中等复杂类型。

第三章  勘查工作及其质量评述

本次勘查采用地面地质调查及地质钻探为主，配以采样、化验等。

一、地形、工程测量

本次地形图由业主提供，本次主要对7处钻孔孔口进行复测。坐标系统采用2000国家大地坐标系，中央子午线120度，3度带；高程系统为1985国家高程基准。测绘仪器为南方S86-2003GPS-RTK接收机，仪器标称精度为平面±（10mm±1×10-6D）、高程±（20mm±1×10-6D），测量形式CORSS系统。为保证RTK的量测精度，待测点满足地平高度角大于15度，环视条件满足GPS-RTK测量规范的要求。

二、地质剖面测制、地质填图、钻探工作及其质量评述

地质填图面积约0.072km2，工作手图采用1∶1000地形图（由业主提供），野外采用目估法和罗盘交会法定点，路线穿越法辅以追索法观测，实地勾绘地质界线。共有地质点17个，密度236个/km2，定点精度及有效地质点的密度达到勘查要求。通过1∶1000地质填图，基本查明了勘查区地层、构造、产状及特征，覆盖层的厚度和矿体特征、矿床开采技术条件等。

钻探采用Y-150型钻机，施工钻孔206.65m/7个，勘查过程技术人员跟班作业，严格按钻探施工六大技术指标控制钻探质量，均满足要求，并及时进行了编录、采样等工作。通过本次钻探工作，基本查明了勘查区风化层厚度和分布特征。

地质界线勾绘基本合理，填图质量、钻探工作质量均符合《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908—2020）的要求。
三、采样、化验、测试工作及其质量评述

（1）样品的采取和规格

本次采样主要采集小体重样、饱和抗压强度样及碎石压碎指标样，主要来自于场区钻孔岩芯，按类型分别采取代表性样品，场区范围内基本分布均匀，有一定的代表性。

（2）样品数量
估算区采集岩矿石抗压强度样14件，其中宕碴（中等风化）样14件；小体重样7件，其中宕碴（中等风化）样7件；压碎指标样2件。
四、综合整理

项目各项野外资料编录和室内整理工作均参照DZ/T 0078－2015《固体矿产勘查原始地质编录规程》和DZ/T 0079－93《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》执行。报告各类图件（地形地质图、实际材料图、地形地质剖面图、资源量估算平面图、资源量估算剖面图）编制采用AutoCAD软件成图，数据准确可靠，图件精度高。
第四章  资源储量估算

一、工业指标

根据浙土资办[2010]85号文《浙江省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》及依据委托方下达的要求：

1、岩石抗压强度≥45Mpa，压碎指标＜30%为普通建筑石料矿（混凝土用碎石、机制砂）；＜45Mpa可作为宕碴，压碎指标＜30%。其它指标不作要求。 
2、资源量测算范围面积约10949m2，开挖底界标高为+65.80m。开采边坡角按90°计算。
二、资源量估算方法的选择及其依据

勘查区地形及地质构造较简单，矿体产状稳定，厚度大，采用平行断面法估算资源量，其方法简单、实用、可靠。

三、资源储量估算主要参数的确定

1、矿体圈定

估算范围面积约10949m2，该地块内宕碴为强、中等风化层砂岩、含砾砂岩、砂砾岩，内部无非矿夹石，该地块山体最低开采标高+65.80m，最大标高约+104.24m。根据《义乌市大陈二幼建设工程矿产资源勘查检测报告》（浙江金华金地地矿检测试验所 2022年3月31日），除样品ZK2-2、ZK4-2、ZK5-2抗压≥45Mpa外，其余均小于＜45Mp，物理性质不符合普通建筑石料的工业指标要求。现场岩石软硬相间，厚度分布不均，因此矿区范围内除剥离层外的岩石全部作为宕碴圈定。

场地长（宽）度的确定

根据圈定的开采范围，面积约10949m2，形态呈不规则多边形，南北向长度106m，东西向宽度142m，厚0-33m。
3、岩石物理性能体重

采集7件中风化岩石做小体重测试，测试结果见表4，平均值为2.65g/cm3。

4、资源量估算方法

本次平整场区开挖量估算计算方法采用平行剖面法，编制图切地形断面进行开挖量估算；面积以实际测量的面积为准；采用cad软件进行量取。
根据同一块段两相邻剖面面积差比值，选取相应的计算公式进行体积计算，所有块段体积之和为总体积。

（1）相邻剖面之面积比（S1－S2）/S1×100%≤40%时，按棱柱体公式计算，

即：V＝1/2（S1+S2）×L                      公式（1）。

（2）相邻剖面之面积比（S1－S2）/S1×100%＞40%时，按截锥体公式计算，

即：V＝1/3（S1+S2+
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）×L               公式（2）。

（3）块段仅一侧有面积，另一侧呈锥形尖灭时，按角锥体公式计算，

即：V＝1/3S×L                             公式（3）。

（4）块段仅一侧有面积，另一侧呈楔形尖灭时，按楔形体公式计算，

即：V＝1/2S×L                             公式（4）。

式中：

V——块段体积（m3）；

L——两相邻剖面间距（m）

S1、S2——两相邻剖面面积（m2）
（5）资源储量估算公式

Q＝V·D
式中：

Q—资源量（t）

V—矿体体积（m3）

D—矿石体重（t/m3）
四、资源储量类别及编码

估算区岩石出露较好。矿区水文地质条件、开采技术简单，岩石类型单一，延展稳定，地质可靠程度较高。按照《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766—2020）、浙土资发[2010]85号文《浙江省普建筑石料矿产地质勘查技术要求》等规范要求，本矿体估算资源储量的类别确定为控制资源量。

五、资源储量估算结果

本次资源量估算结果：开挖总方量为193850m³；其中，剥离层体积（残坡积、全风化层等）为10254m³，无利用价值；强风化层方量为21694m³，中风化层方量为161902m³，可作为“宕碴”利用。因此，该区块资源量（宕碴）为183596m³（岩石小体重按2.65t/m³计算，折合约48.7万吨）。资源储量估算结果见表6、表7。

表6
中风化宕碴估算表

	块段
编号
	块段所在
剖面位置
	断面面积S（m2）
	面积差

比值（%）
	间距L（m）
	采用
公式
	块段体积
V（m3）

	
	
	S1
	S2
	
	
	
	

	K1
	-A1
	0.00
	102.51
	100
	16.4
	(3)
	560

	K2
	A1-A2
	102.51
	1447.63
	93
	25
	(2)
	16128

	K3
	A2-A3
	1447.63
	2477.22
	42
	14.7
	(2)
	28511

	K4
	A3-A4
	2477.22
	2958.54
	16
	15.5
	(1)
	42127

	K5
	A4-A5
	2958.54
	1228.57
	58
	30
	(2)
	60936

	K6
	A5-A6
	1228.57
	148.10
	88
	21.5
	(2)
	12923

	K7
	A6-
	148.10
	0.00
	100
	14.5
	(3)
	716

	合计
	161902 


表7
强风化宕碴估算表

	块段
编号
	块段所在
剖面位置
	断面面积S（m2）
	面积差

比值（%）
	间距L（m）
	采用
公式
	块段体积
V（m3）

	
	
	S1
	S2
	
	
	
	

	K1
	-A1
	0.00
	48.32
	100
	16.4
	(3)
	264

	K2
	A1-A2
	48.32
	90.48
	47
	25
	(2)
	1708

	K3
	A2-A3
	90.48
	154.64
	41
	14.7
	(2)
	1781

	K4
	A3-A4
	154.64
	294.77
	48
	15.5
	(2)
	3425

	K5
	A4-A5
	294.77
	260.41
	12
	30
	(1)
	8328

	K6
	A5-A6
	260.41
	217.52
	16
	21.5
	(1)
	5138

	K7
	A6-
	217.52
	0.00
	100
	14.5
	(3)
	1051

	合计
	21694 


表8
剥离层资源量估算结果一览表

	块段
编号
	块段所在
剖面位置
	断面面积S（m2）
	面积差

比值（%）
	间距L（m）
	采用
公式
	块段体积
V（m3）

	
	
	S1
	S2
	
	
	
	

	K1
	-A1
	0.00
	0.90
	100
	16.4
	(3)
	5

	K2
	A1-A2
	0.90
	28.58
	97
	25
	(2)
	288

	K3
	A2-A3
	28.58
	95.45
	70
	14.7
	(2)
	864

	K4
	A3-A4
	95.45
	71.99
	25
	15.5
	(1)
	1298

	K5
	A4-A5
	71.99
	79.31
	9
	30
	(1)
	2270

	K6
	A5-A6
	79.31
	318.54
	75
	21.5
	(2)
	3990

	K7
	A6-
	318.54
	0.00
	100
	14.5
	(3)
	1540

	合计
	10254 


第五章  结论与建议

一、结论

1、通过本次工作，已基本查明勘查区地层岩性、地质构造等地质特征，基本查明普通建筑石料矿体的分布、规模、形态特征和矿石质量特征。

2、勘查区水文地质条件简单，工程地质条件中等复杂，环境地质条件简单，开采技术条件中等复杂。

3、经估算，开挖总方量为193850m³；其中，剥离层体积（残坡积、全风化层等）为10254m³，无利用价值；强风化层方量为21694m³，中风化层方量为161902m³，可作为“宕碴”利用。因此，该区块资源量（宕碴）为183596m³（岩石小体重按2.65t/m³计算，折合约48.7万吨）。
4、本次勘查达到了任务书所提出的各项要求，各项工作质量达到相应规范的要求。

二、建议

1、剥离物应合理堆放，以免造成次生灾害。

2、根据本次的任务委托书，储量估算边坡按90°计算，未考虑边坡的稳定性。开挖前应做专项边坡支护设计，按图施工。
附件1

工程点坐标表
	钻孔编号
	X
	Y
	高程H

	ZK1
	3261487.325
	40509216.922
	97.54

	ZK2
	3261491.947
	40509240.820
	103.22

	ZK3
	3261450.150
	40509223.542
	104.24

	ZK4
	3261486.955
	40509257.386
	100.71

	ZK5
	3261512.713
	40509281.082
	89.45

	ZK6
	3261466.702
	40509279.443
	86.60

	ZK7
	3261492.460
	40509303.139
	84.27

	2000国家大地坐标系，1985国家高程基准
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附件3
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附件4

岩芯照片
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