                              
        
[bookmark: _Toc452504498]投光灯技术要求
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	序号
	名称
	单位
	数量
	材料编码

	1
	BF4-33管
	米
	1700
	0401090001000001

	2
	套PE75管（大小头）
	个
	106
	0401100801000001

	3
	套PE75管（直管）
	个
	316
	0401110801000001

	4
	套PE63管（大小头）
	个
	24
	0401100701000001

	5
	套PE63管（直管）
	个
	72
	0401110701000001

	6
	套PE50管（大小头）
	个
	102
	0401100601000001

	7
	套PE50管（直管）
	个
	298
	0401110601000001

	8
	80×80×3（伸缩缝用方管）
	个
	172
	0401160001000001


1、 技术标准
（1）BF4-33管的技术要求
1.多孔高强度栅格式地下通信管应符合产品标准，具有产品合格证，并标明生产厂家，规格型号等标识。
2.接头、堵头、弯头等配件必须与管材规格型号配套。
3.胶水必须标有生产名称，出厂日期和使用年限。
4.管材颜色均匀一致，管材内外壁不允许有气泡裂口分解变色线及明显的杂质等缺陷。
5.管材两端面应平整且轴线垂直，管材轴线方向不应有明显的弯曲现象。
6.接头、堵头产品外观无缺陷、损伤、性能尺寸符合设计要求。
7.专用胶水内不得含有硬块，不溶颗粒和其他杂质，不得呈胶凝状态，不得有分层现象，在未搅拌得情况下不得有析出物。
8.多孔高强度栅格式地下通信管还应满足以下技术指标，不符合以下技术指标即为不合格产品。
9.每公里标配175个接头，44个堵头，10瓶胶水。
（2）镀锌钢管的技术要求
1、牌号和化学成分
镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成分。
2、制造方法
黑管的制造方法（炉焊或电焊）由制造厂选择。镀锌采用热浸镀锌法。
3、螺纹及管接头
带螺纹交货的镀锌钢管，螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB822的规定。
4、力学性能
钢管镀锌前的力学性能应符合GB3092的规定。
5、镀锌层的均匀性镀锌钢管应作镀锌层均匀性的试验。
6、具体尺寸见附件。
[bookmark: _Toc69309011][bookmark: _Toc69367700][bookmark: _Toc67899389][bookmark: _Toc68772815][bookmark: _Toc92188453][bookmark: _Toc69220027][bookmark: _Toc69196704]三、交货与验收
1.1此次投标材料数量为暂定数量，实际数量应根据经监理和甲方签字确认的数量确定。
1.2供需双方、监理共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。
1.3中标单位如在招标单位规定的时间内未及时交出货物，招标单位将根据实际情况扣除相应的履约金。

4、 [bookmark: _Toc92188454]检测要求
	指标 规格
	长度及允差(mm)
	截面高×截面宽（内孔尺寸）(mm)
	外形尺寸允差(mm)
	壁厚及允差(mm)
	筋厚及允差(mm)

	BF4-33
	6000+300
	74×74（33.5×33.5）
	＋0.2（－0.6）
	2.30±0.2
	1.9±0.2

	指标 规格
	落锤冲击试验（0℃）
	抗压强度（kN/m2）
	纵向回缩率（%）
	维卡软化温度（℃）

	BF4-33
	9 / 10通过
	≥720
	（-20℃）≤1.5，（100℃）≤3.0
	≥82


	指标规格
	拉伸屈服强度（MPa）
	低温坠落试验（-20℃）
	内壁摩擦系数
	连接密封试验（50kPa,24h）

	BF4-33
	≥25
	6000  +300
	≤0.35
	无泄漏




附件1：镀锌钢管尺寸
[image: 1661326323620]
1:80×80×3（伸缩用方管）

[image: 1661326399323]

2:套PE75管（大小头）及直管
[image: 1661326532983]
3:套PE63管（大小头）及直管




[image: 1661326602449]



4:套PE50管（大小头）及直管




附件2：钢管的尺寸及重量
	钢管的尺寸及重量

	钢管名称
	公称口径（mm）
	公称外径（mm）
	普通钢管

	
	
	
	公称壁厚（mm）
	理论重量（KG/m）

	G40
	40
	48.3
	3.5
	3.87

	G50
	50
	60.3
	3.8
	5.29

	G65
	65
	76.1
	4.0
	7.11

	G80
	80
	88.9
	4.0
	8.38




[bookmark: _GoBack]
6


1

image3.png
100100

500

S —

300

500

GOSEESEINES

G505E5HINE |

P76





image4.png
500

|

100100 300

Y

500

=)

B
GAOTESEERES

e0]
<
j=t

i
G505 N

260





image1.png
o500

S —

{
]

80 X80 X35 E/

80x30





image2.png
GBO$E FE N

100100

et

o500

300

500

o]

?89





