
常州市区城市照明设施LED改造二期  庭院灯灯杆转接头技术文件

一、采购内容及清单

	序号
	名称
	编码
	数量
	备注

	1
	庭院灯灯杆转接头
	0401180000000001
	290个
	颜色为RAL7016的265个，颜色为RAL7012的25个。


二、转接件的质量技术要求：
1.通用要求

1.1 转接件制作见附件 1。

1.2材质要求: φ108mm×220mm×8mm及φ76mm×100mm×5mm无缝钢管。钢制品为优质Q235钢材。供货时附钢材生产厂家“产品质量证明书”。转接头重量如下表：
	名称型号规格
	镀锌喷塑前杆重量

(公斤)
	镀锌喷塑后重量

(公斤)

	庭院灯灯杆转接头
	4.1
	4.3

	备注：镀锌喷塑后乘系数1.05；允许重量公差范围为±5%。


1.3加工工艺要求：整个杆体及部件焊接要求不应低于图示要求，应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。
1.4热浸锌防腐处理厚度δ≥70μm。

1.5喷塑要求：表面喷塑处理，不允许做磨砂喷塑，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。
(1)喷塑表面涂层平均厚度应达到75um 以上。

(2)喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。

(3)喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。

(4)喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。

2.颜色要求：颜色为RAL7016的265个，颜色为RAL7012的25个。

3.每个转接件在108mm无缝钢管中间位置开孔并配套3个M8不锈钢(304/2B)内六角螺丝。
4.质保期：10年
三、附件1：转接件
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尺寸示意图

